项目名称：新型高性能日用瓷关键技术研发及产业化

提名者：江西省教育厅

提名意见：

该项目针对我国日用陶瓷行业制备技术亟待创新的现状，开展科技攻关，解决了长石质瓷“高强”和“高透”不可兼得，骨质瓷热稳定性差，滑石瓷难成型、烧成范围窄，等静压成型产品釉面质量差，堇青石质日用耐热瓷合成温度高和烧成范围窄等一系列重大技术难题。形成多项具有完全自主知识产权的关键技术，获得授权国家发明专利7项和英国发明专利1项，修订行业标准1项，获省优秀博士论文1篇，发表学术论文2篇。该项目的实施，将大幅提升我国日用细瓷品质，并解决日用耐热瓷锂质原料受制于人的卡脖子问题。该项目技术成果已分别在江西省康舒陶瓷股份有限公司和广西三环企业集团股份有限公司进行了规模化生产，经济社会效益显著。

提名奖种等级：江西省科学技术进步奖一等奖

项目简介：

本项目属无机非金属材料科学技术领域。日用陶瓷是中国的“世界名片”，我国已连续30多年成为世界第一大日用陶瓷生产国和出口国，但在国际高端日用瓷市场占据的比例很小，说明国产日用瓷质量不高。本项目针对我国日用陶瓷行业相比日本、英国、德国等发达国家严重落后的现状以及生产体系面临创新的迫切需要，历时10余年，在日用细瓷和日用耐热瓷制备技术方面取得一系列重大创新发明和技术突破，形成了日用细瓷和日用耐热瓷的新材质和新工艺。

1、日用细瓷方面：获得“高性能日用细瓷”、“中低温烧结精骨瓷”、“中低温烧结日用滑石瓷”和“膨胀系数小的透明无铅熔块釉”等四项重大发明，取得“用于等静压成型陶瓷坯体的施釉工艺方法”一项技术突破。高档日用瓷性能主要表现在良好的透光度、白度高、抗热震性好及机械强度高等方面。本技术解决了长石质瓷日用细瓷“高强”和“高透”不可兼得，骨质瓷抗热震性差，滑石瓷难成型、烧成范围窄和等静压成型产品釉面质量差等一系列重大技术难题。开发出的高性能日用细瓷抗弯强度最高可达173.5MPa，白度>80，透光性达到骨质瓷水平，抗热震性260℃-20℃热交换一次不裂。产品综合性能不仅大大超出国标要求，而且明显优于国内外同类产品，奠定了我国在该领域的国际地位。

2、日用耐热瓷方面：获得“中温烧结堇青石质耐热瓷”和“低膨胀堇青石微晶釉”两项技术创新，克服了堇青石质耐热瓷合成温度高和烧成范围窄的缺陷，形成无锂日用耐热瓷坯料制备技术，不仅大大降低了生产成本，而且解决了我国日用耐热瓷行业锂质原料受限的行业难题。开发出的堇青石质日用耐热瓷抗热震性最高可达550℃-20℃热交换1次不裂，远超450℃-20℃热交换1次不裂的行业标准，烧成温度低且烧成范围宽，为1250-1270℃。

通过产学研合作，本技术成果已分别在省内外两家日用瓷生产龙头企业江西省康舒陶瓷股份有限公司和广西三环企业集团股份有限公司进行了规模化生产，近三年产值超过10亿元，利润达1.5亿元。本项目解决了制约日用陶瓷行业发展的关键、共性技术难题，打破了国外对高端日用细瓷市场的垄断，解决了我国传统日用耐热瓷行业锂质原料受制于人的卡脖子问题，为建设“陶瓷强国”提供了重要的材料支撑，代表着日用陶瓷制备技术的发展方向，推动了我国日用陶瓷行业的技术进步。国家一级科技查新咨询单位的科技成果水平检索报告认定本项目成果居“国际领先水平”。

主要知识产权和标准规范目录：

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种高性能日用细瓷及其生产方法 | 中国 | ZL200910186077.1 | 2012.06.27 | 983248（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，包镇红，谭训彦，苗立锋，虞澎澎，刘健敏 | 否 | 是 |
| 2 | 发明专利 | 一种中低温烧结精骨瓷及其生产方法 | 中国 | ZL201010222944.5 | 2012.07.18 | 1005313（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，苗立锋，包镇红，谭训彦，虞澎澎，刘健敏，朱庆霞 | 否 | 是 |
| 3 | 发明专利 | 一种膨胀系数小的透明无铅熔块釉及其其制备方法 | 中国 | ZL200910186524.3 | 2012.02.01 | 906498（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，包镇红，苗立锋，谭训彦，虞澎澎，刘健敏 | 否 | 是 |
| 4 | 发明专利 | 一种中温烧结堇青石质耐热瓷及其制备方法 | 中国 | ZL201410034723.3 | 2015.10.21 | 1821285（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，包镇红，虞澎澎，苗立锋，刘健敏 | 否 | 是 |
| 5 | 发明专利 | 一种无色透明堇青石微晶玻璃及其制备方法 | 中国 | ZL 202010144220.7 | 2021.09.24 | 4696328（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷大学 | 包镇红，江伟辉，苗立锋，罗薇，刘健敏，梁健，劳新斌，吴倩，徐贵荣 | 是 | 是 |
| 6 | 发明专利 | 一种中低温烧结日用滑石瓷及其生产方法 | 中国 | ZL200910186525.8 | 2012.01.18 | 898604（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，包镇红，谭训彦，虞澎澎，苗立锋，刘健敏 | 否 | 是 |
| 7 | 发明专利 | 一种用于等静压成型陶瓷坯体的施釉工艺方法 | 中国 | ZL200810107108.5 | 2011.10.05 | 850553（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，谭训彦，包镇红，顾幸勇，刘健敏，苗立锋 | 否 | 是 |
| 8 | 省优秀博士论文 | 利用二次分相制备纳米堇青石透明微晶玻璃及机理研究 | 中国 | - | 2021 | 江西省人民政府学位委员会办公室 | 景德镇陶瓷大学 | 包镇红，江伟辉（导师） | 是 | 是 |
| 9 | 论文 | Effect of B2O3 on the crystallization, structure and properties of MgO–Al2O3–SiO2 glass-ceramics | 英国 | 2019（45）:24750-24756 | 2019.08 | Ceramics International | 景德镇陶瓷大学 | 罗薇，包镇红（通讯），江伟辉，刘健敏，冯果，徐彦乔，汤惠东，王涛 | 是 | 是 |
| 10 | 论文 | 低Li2O掺量对R2O-MgO-Al2O3-SiO2系釉结构和性能的影响 | 中国 | 2023,44(04):679-687 | 2023.08.24 | 陶瓷学报 | 景德镇陶瓷大学 | 余君玲;包镇红（通讯）;苗立锋;王涛;江峰;刘健敏 | 是 | 是 |

主要完成人情况：

| 公示 姓名 | 排名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包镇红 | 1 | 教师 | 副教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目负责人，参与“高性能长石质瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“中低温烧结滑石瓷制备技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”等七项创新技术研发和成果转化。 |
| 江峰 | 2 | 陶瓷材料工程研究所所长 | 副教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |
| 苗立锋 | 3 | 教师 | 正高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能长石质瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“中低温烧结滑石瓷制备技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”等七项创新技术研发和成果转化。 |
| 江伟辉 | 4 | 教师 | 教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能长石质瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“中低温烧结滑石瓷制备技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”等七项创新技术研发。 |
| 刘健敏 | 5 | 教师 | 教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能长石质瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“中低温烧结滑石瓷制备技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”等七项技术技术创新和成果转化。 |
| 梁健 | 6 | 国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心副主任 | 正高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |
| 虞澎澎 | 7 | 教师 | 助理研究员 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能长石质瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“中低温烧结滑石瓷制备技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”等五项技术技术创新和成果转化。 |
| 谭训彦 | 8 | 教师 | 副教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能长石质瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“中低温烧结滑石瓷制备技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”等五项创新技术研发。 |
| 吴倩 | 9 | 教师 | 高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |
| 徐贵荣 | 10 | 教师 | 高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |

主要完成单位情况：

第一完成单位,景德镇陶瓷大学，为本项目的实施提供了直接的平台支撑。