一、项目名称

离子吸附型稀土资源与绿色提取

二、提名单位（或专家）、奖种与等级

江西省教育厅、江西省自然科学奖，特等

三、提名意见

本项目针对离子吸附型稀土矿区环境污染和资源流失严重等制约稀土产业发展的关键核心问题，在国家科技部和基金委的支持下开展基础研究，重新诠释了离子吸附型稀土资源的四大基本特征，认为其极低含量和不均匀性特征是导致开发效率低，环境污染重的关键因素。基于首次发现的各类电解质溶液浸取稀土时矿物zeta电位与稀土浸出效率的线性关系，突破了传统阳离子交换浸取观点，提出了新的由阴离子配位吸附促进的双电层模型浸取机理；发展了以zeta电位测定为基础的绿色高效浸取试剂筛选方法，颠覆了“抑铝”浸取策略，开发了以铝盐为核心浸取剂的新一代离子吸附型稀土高效绿色浸取创新工艺，实现铝与稀土高效分离，意义重大。

四、项目简介

离子吸附型稀土资源是在江西龙南首次发现并实现工业化开采的富含中重稀土的宝贵资源，其开发利用为世界稀土产业的发展做出了重大贡献。本项目针对该类资源开发的回收率低、生态破坏、废水污染严重等问题，研究了离子吸附型稀土资源的特点、浸取机理及绿色高效提取技术。先后出版专著1部，发表学术论文13篇，获授权国家发明专利7件，培养博士硕士研究生16多名，培养年轻骨干教师3名。选择的3篇1区和顶刊论文及1部专著、1篇中文权威核心论文在SCIE中被引187次，他引167次，他引占比89.3%；在CNKI中被引367次，他引351次，占比95.6%。

该成果重新定义了离子吸附型稀土的四大特征：“含量极低、分布极不均匀、技术独特和环境影响普遍”，并从粘土矿物吸附金属离子的热力学和动力学角度来揭示稀土离子的成矿和浸取机理。把目光集中到成矿和浸取过程矿物表面与离子的相互作用特点，首次发现并诠释了浸取效率与矿物粒子zeta电位之间的线性关系，突破了经典的阳离子交换浸取机理认识，提出了基于双电层模型和水化理论的阴离子吸附促进的稀土浸取机理，以及基于矿物粒子zeta电位测定结果的高效绿色浸取试剂选择依据；确定了硫酸铝的强浸取能力以及对尾矿安全稳定性的贡献机理，研发了多套以硫酸铝为主要浸取剂的浸取工艺。在研究方法、机理认识和工艺技术三个方面均取得了突破性进展。与原有技术相比，其效率更高、环保效益更好、消耗更少、成本更低。在国家自然科学基金委员会、中国科学院主编的中国学科发展战略丛书《稀土化学》（严纯华院士主编）一书中引用本成果论文12篇，占该领域引用数28篇的42.8%。基于这些基础研究成果，获批国家重点研发计划项目1项，取得的成果经中国稀土学会组织的以张洪杰院士、吴爱祥院士为正副主任的专家委员会鉴定为“总体水平达到国际领先”，获批中国稀土集团2023年度揭榜挂帅课题。与3家企业签订技术合作开发协议，合同经费385万元，到账167万元；“稀土开采有了更加高效绿色的新技术”获评2023年度中国稀土学会十大新闻，申请人获评国务院特殊津贴和江西省“赣鄱先锋-突出贡献好榜样”称号。

五、代表性科技成果

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 论文 | Searching for a high efficiency and environmental benign reagent to leach ion-adsorption rare earths based on the zeta potential of clay particles | 英国 | Green Chemistry, 2018, 20 (19): 4528-4536（中科院一区，TOP期刊） | 2018.8 | The Royal Society of Chemistry | 南昌大学 | Yang Lifen（杨丽芬）; Wang Dashan（王大山）; Li Cuicui（李翠翠）; Sun Yuanyuan（孙园园）; Zhou Xuezhen（周雪珍）; Li, Yongxiu（李永绣）* | 是 | 是 |
| 2 | 论文 | Leaching mechanism of ion-adsorption rare earth by mono valence cation electrolytes and the corresponding environmental impact |  | J Clean. Prod., 2019, 211: 566-573（中科院一区，TOP期刊） | 2018.11 | Elsevier | 南昌大学 | Xu Qiuhua; Sun Yuanyuan; Yang Lifeng; Li Cuicui; Zhou Xuezhen; Chen Weifan; Li Yongxiu* | 是 | 是 |
| 3 | 论文 | Leaching ion adsorption rare earth by aluminum sulfate for increasing efficiency and lowering the environmental impact | 中国 | J Rare Earths, 2019, 37:429-437（中科院一区） | 2018.12 | Elsevier | 南昌大学 | Yang Lifen; Li Cuicui; Wang Dashan; Li Fengyang; Liu Yanzhu; Zhou Xuezhen; Liu Mingbiao; Wang Xiufeng; Li Yongxiu* | 是 | 是 |
| 4 | 著作 | 离子吸附型稀土资源与绿色提取 | 中国 | ISBN978-7-122-22382-1 | 2014.12 | 化学工业出版社 | 南昌大学 | 李永绣 | 是 | 是 |
| 5 | 论文 | 离子吸附型稀土高效提取和分离技术进展 | 中国 | 中国稀土学报, 2012, 30(3): 257-264（高质量科技期刊T1，EI收录） | 2012.6 | 中国稀土学会 | 南昌大学 | 李永绣，周新木，刘艳珠，李东平李静，唐群 | 是 | 是 |

六、完成人

完成人情况及贡献

| 排名 | 姓名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李永绣 | 稀土研究院院长 | 教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 主持人，出版《离子吸附型稀土资源与绿色提取》一书及所有代表作的通讯作者。 1、首次发现各类浸取试剂浸取稀土时的浸取率与zeta电位之间的线性关系，且其斜率与其浸取能力大小相关；提出基于双电层模型和阴离子吸附促进的浸取机理； 2、首次定义了以相对分异值为基础的稀土迁移活性和惰性概念，首次发现了稀土离子迁移活性的四分组效应和稀土分异的分区域特征，创建了评价稀土的分异方向和程度的新方法，从矿体酸度差异解释了稀土分异的分区域特征； 3、重新定义了离子吸附型稀土资源的四大特征和开发利用的环境工程模式； 4、确定了硫酸铝对稀土强浸取能力的特征，提出了以铝渣循环利用为特征的新一代浸取工艺。 |
| 2 | 刘艳珠 | 无 | 副教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 1、氯化钙-硫酸铝分阶段浸取稀土； 2、从从离子吸附型稀土浸出液中富集稀土，获得高浓度混合氯化稀土净化溶液； 3、针对强化浸出液中的铀钍等离子含量高的特点，研究萃取与沉淀相结合的富集回收工艺，完成稀土富集物分离提纯并循环利用硫酸铝的工业扩大试验； |
| 3 | 许秋华 | 无 | 副教授 | 南昌航空大学 | 南昌大学 | 1、首次发现各类浸取试剂浸取稀土时的浸取效率与zeta电位之间都存在线性关系区域，提出基于双电层模型和阴离子吸附促进的浸取机理，解释了阴阳离子对稀土浸取效率的贡献能力大小； 2、首次定义了以相对分异值为基础的稀土迁移活性和惰性概念，首次发现了稀土离子迁移活性的四分组效应和稀土分异的分区域特征，创建了评价稀土的分异方向和程度的新方法，从矿体酸度差异解释了稀土分异的分区域特征，为研究稀土成矿机理和高效浸取方法奠定了理论基础。 3、2篇代表作的第一作者。 |
| 4 | 王秀峰 | 项目经理 | 高级工程师 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 1、为确定矿区低浓度废水产生的数量和种类特征，揭示原地浸矿工艺产生环境污染的原因做出了重要贡献； 2、对实施矿区低浓度废水处理方法，完成萃取和吸附法分离稀土与铝的工业扩大实验做出了重要贡献。 |
| 5 | 杨丽芬 | 无 | 工程师 | 华东数字医学工程研究院 | 南昌大学 | 1、发现铝、镁、钙的硫酸盐和氯化物浸取离子型稀土的效率与zeta电位之间的线性关系，而且铝与钙、镁的斜率值变化相反，铝的浸取能力显著高于镁和钙； 2、提出了以硫酸铝浸矿和以硫酸铵镁的分阶段浸取工艺；完成以硫酸铝为浸取试剂的工艺研究和工业扩大实验； 3、是2篇代表作的第一作者。 |
| 6 | 李静 | 无 | 副教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 研究粘土矿物表面离子吸附和迁移特征，从双电层模型来解释zeta电位变化与浸取效率的关系，为提出新的浸取机理做出了重要贡献。 |
| 7 | 周雪珍 | 无 | 副教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 全程参与离子吸附型稀土浸取机理研究，对于完成矿山低浓度稀土废水处理工程和硫酸铝浸取稀土的分离富集工业化实验做出了重要贡献； |
| 8 | 李东平 | 院党委委员 | 教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 研究阴离子配位对粘土矿物表面离子吸附迁移和zeta电位的影响，确定配位促进的高效浸取方法，并从含配位试剂的浸出液中回收和分离稀土与铝。 |
| 9 | 李翠翠 | 无 | 无 | 青海制药有限公司 | 南昌大学 | 研究稀土与铝的萃取分离方法和机理，确定N1923萃取分离稀土与铝的条件，并完成工业扩大实验，获得低铝稀土产品。 |
| 10 | 孙园园 | 无 | 工程师 | 国家知识产权局专利局专利审查广州中心 | 南昌大学 | 研究离子吸附型稀土在矿物粒子与溶液之间的迁移机制，确定了在低浓度条件下稀土的交换浸取动力学，揭示其分阶段浸取的机理。 |

七、完成单位

完成单位情况及贡献

| 排名 | 单位名称 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大学 | 作为项目第一完成单位，负责本项目的总体技术路线设计，是《离子吸附型稀土资源与绿色提取》一书及所有代表作、论文和专利的第一完成单位。 1、首次发现各类浸取试剂浸取稀土时的浸取率与zeta电位之间的线性关系，且其斜率与其浸取能力大小相关；突破传统离子交换浸出机理认识，提出了基于zeta电位测定和双电层模型的阴阳离子吸附促进的浸取机理，对于理解矿区环境污染产生的原因，创新高效绿色浸取试剂和工艺起到了关键作用； 2、定义了以相对分异值为基础的稀土迁移活性和惰性概念，首次发现了稀土离子迁移活性的四分组效应和稀土分异的分区域特征；创建了评价稀土分异方向和程度的新方法，从矿体酸度差异解释了稀土分异的分区域特征，为成矿机理研究和原地浸矿工艺优化奠定了坚实基础； 3、重新定义了离子吸附型稀土资源的四大特征，提出了稀土资源开发利用的环境工程模式及其技术内涵； 4、确定了硫酸铝对稀土强浸取能力的特征及机理认识，提出了以铝渣循环利用为特征的新一代浸取工艺。首次从粘土矿物zeta电位变化的角度，阐明了新的浸取试剂对于减少或消除水土流失和环境污染的贡献机制和效果。 5、推进稀土富集物分离提纯并循环利用硫酸铝来高效浸取离子型稀土的工业扩大试验。 |
| 2 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 1、确定矿区低浓度废水产生的数量和种类特征，揭示原地浸矿工艺产生环境污染的原因； 2、实施矿区低浓度废水处理方法示范线建设，完成萃取和吸附法分离稀土与铝的工业扩大实验； 3、承接稀土富集物分离提纯并循环利用硫酸铝来高效浸取离子型稀土的工业扩大试验任务，为新一代离子吸附型稀土高效浸取与分离提纯做出了重要贡献。 |