一、项目名称

碳基载能小分子可控高值转化高效催化体系设计及性能调控

二、提名单位（或专家）、奖种与等级

江西省教育厅、江西省自然科学奖、一等奖

三、提名意见

成果针对碳基载能小分子高效转化活性中心不明确、催化剂性能仍待提高等关键科学问题，开展了甲烷氧化偶联制乙烯、二氧化碳加氢制甲烷和甲烷重整制氢催化剂设计、性能调控、活性位指认的基础理论研究，建立了系列催化剂调控有效方法，创新了催化剂体系，取得了系列原创性成果。5篇代表性论文被Chem. Soc. Rev. (IF 40.4), Energy. Environ. Sci. (IF 32.4), J. Am. Chem. Soc. (IF 14.4), Angew. Chem. Int. Ed. (IF 16.1)等权威刊物的高度评价，SCI期刊引用561次、他引486次。代表论文2入选高被引论文。培养了江西省优秀博士论文获得者1人。

四、项目简介

本项目属于催化化学领域。在“双碳”目标国家发展战略背景下，碳基载能小分子如甲烷、二氧化碳高效定向转化和利用是我国面对全球能源结构转型和环境污染挑战的迫切需求。项目针对甲烷氧化偶联制乙烯、二氧化碳加氢制甲烷和甲烷重整制氢反应存在活性位指认不明确、反应性能待提高的问题，从新催化体系构建、性能调控、活性位指认出发，开展了基础理论研究，取得了系列原创性成果。

- 发现通过调变B位元素、A2B2O7复合氧化物的晶相结构可从无本征8a氧空位的单斜层状钙钛矿晶相结构(如La2Ti2O7)向具有8a氧空位的规整烧绿石晶相结构(如La2Zr2O7)及8a氧空位更为无序的无序缺陷萤石晶相结构(如La2Ce2O7)转变，且其甲烷氧化偶联反应性能逐渐升高。首次明确了O2-为该类催化剂活性氧中心，并明确了酸中心、碱中心和表面氧中心的协同及其对反应活性、C2产物选择性的影响。明确无序缺陷萤石相是最优晶相结构，并创制了具有高低温活性的La2Ce2O7催化剂，可在450 oC的低温获得3%的C2产率。发现了碱金属和碱土金属含氧酸盐钙钛矿ABO3的容忍因子越接近于1.00，晶胞自由体积Vf值越大，其氧离子流动性越高，越有利于甲烷和氧气的转化。在高温条件下，钙钛矿的相变可以增加氧空位浓度，从而产生更多活性氧，有利于甲烷氧化偶联反应C2和乙烯的选择性。创制了BaBr2改性缺陷钙钛矿结构的BaSnO3，在800 oC温度下具有很高的C2H4/C2H6比(5/1)，C2产率可达24.5%，乙烯产率可达19%。相关代表性论文1和代表性论文5分别在ACS Catal.和Appl. Catal. A发表，代表性论文1被国际知名学者Vitaly V. Ordomsky教授在Chem. Soc. Rev. (IF 40.4)正面引用。

- 发展了X射线衍射外推法测定固溶体氧化物晶格容量、发现了该类材料结构及反应性能存在晶格容量阈值效应。提出采用固溶体策略对金属氧化物负载Ni和Ru基催化剂进行界面微结构调控、并用于CO2甲烷化反应，获得了高低温活性催化剂、并揭示了两类催化剂上金属载体相互作用、界面活性位及反应机理。实现了CO2甲烷化催化剂的理性设计。相关代表性论文2，4在ACS Catal.发表，代表性论文2入选高被引论文。被国际知名学者Ian J. Burgess教授在J. Am. Chem. Soc. (IF 14.4)正面引用。

- 建立了以热力学和动力学为基础的甲烷重整反应抗积碳机制，发现了Ni-M双金属（M=Sn，Co）协同催化对甲烷重整制氢反应积炭的调控规律。阐明了等离子体处理对负载型Ni基重整催化剂表面修饰的作用机制依此原理构建了系列高活性、高稳定性、抗积碳性能优异的Ni基甲烷重整制氢催化剂。成果在ChemCatChem（代表性论文3）和J. Energ. Chem.等发表。被欧洲科学院院士De Chen在Chem. Soc. Rev. (IF 40.4)和加拿大工程院院士胡云行在Renew. Sust. Energ. Rev. (IF 16.3)正面引用。

相关成果发表SCI收录论文111篇，其中SCI一区26篇，二区41篇。5篇代表论文被化学权威SCI期刊Chem. Soc. Rev. (IF40.4), Energy. Environ. Sci. (IF 32.4), J. Am. Chem. Soc. (IF14.4), Angew. Chem. Int. Ed. (IF16.1)等引用561次，SCI他引486次。代表论文2入选高被引论文。成果被国际权威专家正面引用。获授权发明专利6项。成果的创新性得到了同行专家的高度评价，为碳基载能小分子的高效转化催化剂设计提供了新的思路和方案。

五、代表性科技成果

代表论文1：Junwei Xu, Yan Zhang, Xianglan Xu, Xiuzhong Fang, Rong Xi, Yameng Liu, Renyang Zheng, Xiang Wang*, ACS Catalysis, 2019, 9, 4030-4045. IF=11.3 他引103

代表论文2：Xianglan Xu*, Li Liu, Yunyan Tong, Xiuzhong Fang, Junwei Xu, De-en Jiang, and Xiang Wang*, ACS Catalysis, 2021, 11, 5762-5775. IF=11.3 他引124 高被引论文

代表论文3：Xiaojuan You, Xiang Wang,* Youhe Ma, Jianjun Liu, Wenming Liu, Xianglan Xu, Honggen Peng,* Changqing Li, Wufeng Zhou, Ping Yuan, and Xiaohong Chen, ChemCatChem, 2014, 6, 3377-3386. IF=3.8 他引83

代表论文4：Xianglan Xu, Lin Li, Jin Huang, Hua Jin, Xiuzhong Fang, Wenming Liu, Ning Zhang, Hongming Wang, Xiang Wang*, ACS Catalysis, 2018, 8, 8033−8045. IF=11.3 他引117

代表论文5：Junwei Xu , Liang Peng , Xiuzhong Fang , Ziyang Fu , Wenming Liu , Xianglan Xu , Honggen Peng , Renyang heng , Xiang Wang*, Applied Catalysis A: General, 2018, 522, 117−128. IF=4.7 他引59

六、完成人

王翔，第一完成人，南昌大学化学化工学院教授委员会主任，博士，教授，博士生导师，工作单位南昌大学，完成单位南昌大学，为项目总负责人。全面负责项目总体方向的确定、研究思路的提出以及研究方案的设计。对重要科学发现1、2、3做出创造性贡献，为代表性论文1-5通讯作者。【证明材料：代表性论文1-5】。

徐香兰，第二完成人，博士，教授，博士生导师，工作单位南昌大学，完成单位南昌大学。对重要科学发现2做出创造性贡献。具体为：发展了简单易行的X射线衍射外推法精确测定氧化物固溶体的晶格容量，发现了该类材料结构及反应性能存在晶格容量阈值效应。提出采用固溶体策略对金属氧化物负载Ni和Ru催化剂进行界面微结构调控，并用于CO2甲烷化反应；获得了低温活性很高的催化剂，并揭示了两类催化剂上金属-载体间相互作用、界面活性位及反应机理，实现了CO2甲烷化高效低温催化剂的可控设计。【证明材料：代表性论文2和4，支撑成果: J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 9188；Catal. Sci. Technol. 2016, 6, 5280；Chin. J. Catal. 2020, 41, 877等】。

徐骏伟，第三完成人，博士，副研究员，工作单位江西省科学院应用化学研究所，完成单位南昌大学。对重要科学发现1做出创造性贡献。具体为：阐明了A2B2O7复合氧化物亚晶相结构对酸碱中心、氧化还原中心及其对甲烷氧化偶联反应性能的影响；揭示了钙钛矿型复合氧化物的结构参数对活性位的调变规律。利用上述构-效关系指导设计制备了低温反应性能优良和高温乙烯选择性优异的催化剂2个。实现了甲烷氧化偶联反应催化剂活性位的可控调变。【证明材料：代表性论文1和5，支撑成果：Inorg. Chem. 2022, 61, 11419；Catal. Today., 2020, 355，518；Phys. Chem. Chem. Phys., 2023, 25, 27045；J. Catal., 2022, 408, 465；Catal. Today, 2021, 374, 29.等】。

方修忠，第四完成人，博士，副教授，工作单位南昌大学，完成单位南昌大学。对重要科学发现3做出创造性贡献。具体为：发现了Ni-M双金属协同作用对CH4重整制氢反应抗积碳的调控规律，从热力学和动力学角度深入理解了CH4重整反应的抗积碳机制。阐明了低温等离子体处理对负载型Ni重整催化剂的表面修饰作用机制，并依此构建了系列高活性、高稳定性、高产氢速率、抗积碳性能优异的Ni基重整制氢催化剂。【证明材料：代表性论文3；支撑成果: Fuel 2024, 357,129950; J. CO2. Util. 2018, 25, 242；J. Energy Chem. 2016, 25, 825等）】。

七、完成单位

南昌大学，第一、二、四完成人单位。作为项目第一完成单位，负责本项目的总体技术路线设计，主导项目核心关键技术攻关，对创新点1-3做出重要贡献；阐明了A2B2O7复合氧化物亚晶相结构对酸碱中心、氧化还原中心及其对甲烷氧化偶联反应性能的影响；揭示了钙钛矿型复合氧化物的结构参数对活性位的调变规律。发展了简单易行的X射线衍射外推法精确测定氧化物固溶体的晶格容量，发现了该类材料结构及反应性能存在晶格容量阈值效应。提出采用固溶体策略对金属氧化物负载Ni和Ru催化剂进行界面微结构调控，并用于CO2甲烷化反应。建立了以热力学和动力学为基础的甲烷重整反应抗积碳机制，发现了Ni-M双金属（M=Sn，Co）协同催化对甲烷重整制氢反应积炭的调控规律。阐明了等离子体处理对负载型Ni基重整催化剂表面修饰的作用机制依此原理构建了系列高活性、高稳定性、抗积碳性能优异的Ni基甲烷重整制氢催化剂。在项目的研制、开发过程中提供了技术、设备和人员等条件，对项目的完成起到了组织、管理和协调的重要作用。

江西省科学院应用化学研究所，第三完成人单位。对创新点1作出重要贡献，阐明了A2B2O7复合氧化物亚晶相结构对酸碱中心、氧化还原中心及其对甲烷氧化偶联反应性能的影响；揭示了钙钛矿型复合氧化物的结构参数对活性位的调变规律。利用上述构-效关系指导设计制备了低温反应性能优良和高温乙烯选择性优异的催化剂2个。实现了甲烷氧化偶联反应催化剂活性位的可控调变。在项目的研制、开发过程中提供了技术和人员等条件，对项目的完成起到了协同创新的重要作用。