项目名称：

高强高导形变Cu基原位复合线材应用基础研究

提名者：

江西省教育厅

提名意见：

该项目基于国家高新技术领域对高强高导形变Cu基原位复合线材的重大需求，直面该类材料高性能与小线径矛盾的“卡脖子”问题，从材料的凝固组织调控、塑韧性能提升和固溶原子析出入手，有效解决了高强高导形变Cu基原位复合线材应用的基础科学问题，对促进微电子、现代交通及高端装备的发展和满足国家重大需求具有显著作用。项目的5篇代表性论文被来自美国、德国、英国及中国等多国专家学者在国际权威期刊Acta Mater.等论文中进行正面引用和高度评价，得到了国内外自然科学界同行的普遍认可。基于项目的主要发现点及科学价值、科学界公认程度等，并参照江西省自然科学奖授奖条件，提名该项目为

提名等级：江西省自然科学奖一等奖

项目简介：

该项目属材料科学学科有色金属基复合材料领域，基于大规模集成电路、高速电气化铁路及高端装备等国家高新技术领域对高强高导形变Cu基原位复合线材的重大需求，直面材料高性能与小线径矛盾的“卡脖子”问题，系统研究了定向凝固、多元微合金化、强磁场及形变热处理等对形变Cu基原位复合线材的影响规律和作用机理，有效解决了高强高导形变Cu基原位复合线材应用的基础科学问题。1）首次在高铬形变Cu基原位复合材料制备过程中科学引入定向凝固，发现定向凝固结合多元微合金化可使初生相形成定向排列并减小其平均尺寸和间距，并提出且建立了分段的强化机制物理模型。2）研究了多元微合金化对形变铜铁和铜铬原位复合材料性能的影响，首次发现银微合金化不仅使材料的强度和电导率得到显著提升，而且使其冷加工性能明显改善，并探析了多元微合金化形变Cu基原位复合材料的塑韧化机理。3）创造性地在多元微合金化形变Cu基原位复合材料的制备过程中引入强磁场，发现在热处理过程中施加强磁场可提高固溶原子的析出效率、多元微合金化可抑止铁等在Cu基体中的固溶，使材料的电导率获得显著提升，并修正了界面散射电阻率数学模型。4）综合运用定向凝固、多元微合金化、强磁场及形变热处理等对材料的强度、电导率和断后伸长率进行了科学调控，有效解决了高强高导形变Cu基原位复合线材应用的“卡脖子”问题，对推动有色金属及相关学科发展具有重大影响，对促进微电子、现代交通及高端装备等产业升级和满足国家重大需求具有显著作用。5篇代表性论文得到了来自美国、德国、法国、英国、瑞典、韩国、加拿大及中国等多国专家学者的全部正面引用和评价，其中多次被Acta Mater.等国际TOP期刊及院士科研团队正面引用，得到了国内外同行的广泛关注和普遍认可。

代表性论文专著目录：

[1] K.M. Liu, D.P. Lu, H.T. Zhou, Z.B. Chen, A. Atrens, L. Lu, Influence of a high magnetic field on the microstructure and properties of a Cu-Fe-Ag in situ composite, Mater. Sci. Eng. A 584(6) (2013) 114-120.

[2] K.M. Liu, Z.Y. Jiang, J.W. Zhao, J. Zou, Z.B. Chen, D.P. Lu, Effect of directional solidification rate on the microstructure and properties of deformation-processed Cu-7Cr-0.1Ag in situ composites, J. Alloys Comp. 612 (2014) 221-226.

[3] K.M. Liu, Z.K. Huang, X.W. Zhang, D.P. Lu, A. Atrens, H.T. Zhou, Y. Yin, J.M. Yu, W. Guo, Influence of Ag micro-alloying on the thermal stability and ageing characteristics of a Cu-14Fe in-situ composite, Mater. Sci. Eng. A 673 (2016) 1-7.

[4] Y. Liu, S. Shao, K.M. Liu, X.J. Yang, D.P. Lu, Microstructure refinement mechanism of Cu-7Cr in situ composites with trace Ag, Mater. Sci. Eng. A 531 (2012) 141-146.

[5] J. Zou, D.P. Lu, Q.F. Fu, K.M. Liu, J. Jiang, Microstructure and properties of Cu-Fe deformation processed in-situ composite, Vacuum 167 (2019) 54-58.

完成人情况：

| 姓名 | 排名 | 职务/职称 | 工作单位/完成单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘克明 | 一 | 教授 | 南昌工程学院 | 提出了细化初始组织、减少中间热处理和调控综合性能的总体思路，对主要科学发现点1、2、3和4均有重要贡献。 |
| 邹 晋 | 二 | 研究员/副所长 | 江西省科学院应用物理研究所 | 分析了定向凝固对微观组织的影响规律，优化了复合材料的热机械处理制度，对主要科学发现点1和3有重要贡献。 |
| 陆德平 | 三 | 研究员 | 江西省科学院应用物理研究所 | 探析了多元微合金化阻碍初生相在形核过程中长大的细化机理和抑制固溶机制，对主要科学发现点1、2和3有重要贡献。 |
| 周海涛 | 四 | 教授 | 中南大学 | 发现强磁场处理和微合金化可提高固溶原子的析出效率，增加材料的综合性能，对主要科学发现点2和3有重要贡献。 |
| 陈志宝 | 五 | 研究员/处长 | 江西省科学院应用物理研究所 | 发现定向凝固和强磁场处理可分别形成定向排列的长棒状组织和提高析出效率，对主要科学发现点1和3有重要贡献。 |

完成单位情况：

| 名 称 | 排名 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 南昌工程学院 | 一 | 提出了细化初始组织、减少中间热处理和调控综合性能的总体思路，对主要科学发现点1、2、3和4均有重要贡献。 |
| 江西省科学院应用物理研究所 | 二 | 探析了微合金化的细化和析出机制，采用定向凝固优化了材料的热机械处理，对主要科学发现点1、2和3有重要贡献。 |
| 中南大学 | 三 | 发现强磁场处理和微合金化可提高固溶原子的析出效率，增加材料的综合性能，对主要科学发现点2和3有重要贡献。 |