一、项目名称

高性能含稀土变形镁合金组织调控关键技术与应用

二、提名单位（或专家）、奖种与等级

提名单位：江西省教育厅

奖种：江西省科学技术进步奖

等级：一等奖

三、提名意见

该项目由南昌大学联合龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、山西银光华盛镁业股份有限公司及包头稀土研究院，历时十七年产学研攻关，建立了基于关键特征结构的高性能含稀土变形镁合金设计准则，开发了液态成形和组合变形加工技术，解决了镁合金成形极限小和织构强的行业瓶颈，改善了组织各向异性和力学性能拉压不对称性，获得了高性能含稀土镁合金变形材，在银光、昌宏等龙头企业实现了军机构件、导弹壳体、高铁型材、锻造轮毂、3C产品壳体等系列产品规模化应用。授权发明专利17项，参编标准5项，发表论文26篇。该成果被中国稀土学会评价为“国际先进、部分领先水平”；近三年新增产值达10.07亿元、利润超1.72亿元，经济与社会效益显著。

四、项目简介

本项目属于冶金工程技术领域。含稀土变形镁合金是航空航天、国防军工、交通运输以及消费电子等领域高端装备轻量化的首选材料之一。然而，含稀土镁合金液态成形存在熔体纯净化难、稀土收得率低与成分不均匀等冶金质量问题，塑性成形存在成形极限小、织构强、力学性能拉压不对称等成形技术问题，严重降低了含稀土镁合金变形材的使役性能，制约了其规模化应用。本项目历经十七年产学研协同攻关，开展了含稀土变形镁合金成分设计理论研究，开发了液态成形和组合变形加工技术，完成了全链条组织结构调控，实现了高性能含稀土变形镁合金的产业化制备及应用，主要成果如下：

1、建立了基于关键特征结构的高性能含稀土变形镁合金设计准则。探明了镁合金关键特征结构的形成条件和演化规律，揭示了稀土元素对变形镁合金微观结构与性能的影响规律，构建了合金成分-微观结构-性能关联模型，开发了四类新型高性能含稀土变形镁合金（高塑性/高强度/高导热/高溶解速率）。

2、研发了高性能含稀土变形镁合金液态成形技术。发明了含稀土镁中间合金高效冶金工艺及装备，获得了纯度≥3N5的含稀土镁中间合金，实现了熔体低成本、高纯化处理；开发了含稀土镁中间合金连续喂丝加入工艺和装备，实现了稀土成分精确及均匀化控制，获得了低成本、高纯净、成分均匀的含稀土镁合金熔体，制备了大规格高品质含稀土变形镁合金铸锭。

3、开发了高性能含稀土镁合金组合变形加工技术。揭示了含稀土变形镁合金组织各向异性调控和协调变形机制，开发了多向锻造-交叉轧制、侧向预锻-大压下轧制和预挤压-一次锻造等组合变形加工技术，解决了含稀土镁合金成形极限小和织构强的行业瓶颈，改善了组织各向异性和力学性能拉压不对称性，获得了高性能含稀土镁合金变形材，实现了军机构件、导弹壳体、高铁型材、锻造轮毂、3C产品壳体等系列产品规模化应用。

本项目授权发明专利17项，参编标准5项，发表论文26篇。该成果被中国稀土学会评价为“国际先进、部分领先水平”；近三年新增产值达10.07亿元、利润超1.72亿元，经济与社会效益显著。

五、代表性科技成果

# 主要知识产权和标准规范等目录（限10件）

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 论文 | Microstructural evolution of AZ3l Mg alloy with surface mechanical attrition treatment: Grain and texture gradient | 中国 | / | 2020.01.07 | Journal of Alloys and Compounds,823 (2020)153691 | 南昌大学 | Duan Meng, Luo Lan; Liu Yong* | 是 | 是 |
| 2 | 论文 | Microstructures and mechanical properties of Mg-15Gd-1Zn-0.4Zr alloys treated by ultrasonic surface rolling process | 中国 | / | 2021.08.11 | Materials Science & Engineering A 828 (2021) 141881 | 南昌大学，上海交通大学 | Minghang Zhou , Yuhao Xu, Yi Liu , Meng Duan , Ziyang Xia , Liangshun Huang，Rongzheng Zhu , Han Ye , Liming Peng, Yujuan Wu*，Yong Liu* | 是 | 是 |
| 3 | 发明专利 | 一种用包覆氧化镁碳纳米管增强镁基复合材料的方法 | 中国 | ZL 2015 1 0026376.4 | 2017.1.18 | 第2354990号 | 南昌大学 | 刘勇;曾效舒;袁秋红 | 是 | 是 |
| 4 | 发明专利 | 一种稀土镁中间合金多级连续除杂方法 | 中国 | ZL 2021 1 0883651.X | 2022.6.21 | 第5249136号 | 南昌大学 | 罗岚;徐宇豪;刘勇;赵嘉成;张庆昊 | 否 | 是 |
| 5 | 发明专利 | 一种高通量制备镁合金块体样品的方法 | 中国 | ZL201611028212.6 | 2018.08.24 | 第3045475号 | 南昌大学 | 罗岚;刘勇;王雨;郭锐;丁岩 | 否 | 是 |
| 6 | 发明专利 | 一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法 | 中国 | ZL201811189248.1 | 2020.7.14 | 第3888890号 | 南昌大学 | 罗岚;康智华;刘勇;郭锐;徐福民 | 否 | 是 |
| 7 | 发明专利 | 一种提高Mg-Al-Si系镁合金力学性能的工艺方法 | 中国 | ZL202110021546.5 | 2022-3-18 | 第5004603号 | 南昌大学 | 金华兰;白娜;刘子谦;赖勇来;郭洪民 | 否 | 是 |
| 8 | 发明专利 | 一种连续悬浮电解产生稀土中间合金的办法及其应用 | 中国 | ZL 2019 1 1158186.2 | 2021.8.3 | 第4594990号 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 廖志金;张财淦;许乐;杨清;朱福生 | 否 | 否 |
| 9 | 发明专利 | 单电机驱动双流包芯线加入装置 | 中国 | ZL201610020878.0 | 2018.01.30 | 第2796721号 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 廖志金;朱福生;杨清;钟伟昌;刘燕平 | 否 | 否 |
| 10 | 实用新型专利 | 一种旋转电解装置 | 中国 | ZL2020 2 1244735.6 | 2021.2.23 | 第12570820号 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 张财淦;蔡志芳;廖志金;杨清;欧汝平;钟伟昌;余子梁;朱福生 | 否 | 否 |

六、完成人

完成人情况及贡献

| 排名 | 姓名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘勇 | 副院长 | 教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 作为该项目的负责人，是项目的组织、设计与直接参与者，提出了总体学术思想和制定了总体技术方案，在所有创新点上均有贡献。特别在合金设计、高纯中间合金制备技术、匀质铸锭技术等方面。是代表性论文1，2的通讯作者，代表性知识产权3项第一发明人和4-6发明人，支撑项目1负责人，项目支撑平台中2-4的负责人。 |
| 2 | 罗岚 | 无 | 教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 是该项目直接参与者，在创新点1、2有贡献，是代表性知识产权4-6的第一发明人、代表性论文1的共同作者，代表性知识产权2的发明人；在稀土镁合金设计、中间合金净化做出贡献。 |
| 3 | 金华兰 | 无 | 副教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 是该项目直接参与者，对创新点1、2做出贡献，是代表性知识产权7的第一发明人，在中间合金成分技术/装备上做出贡献。 |
| 4 | 廖志金 | 无 | 高级工程师 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 是项目的直接参与者，对创新点1、2有贡献，是代表性知识产权8和9的第一发明人和知识产权10的发明人。在稀土镁中间合金制备工艺，合金成份优化和合金加入工艺上做出贡献。 |
| 5 | 刘涛 | 技术部长 | 高级工程师 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 是该项目直接参与者，对创新点3做出了贡献。在合金锻件/型材加工及稀土镁合金产品规模化应用上做出贡献，是相关变形材3项标准的起草人。 |
| 6 | 张财淦 | 部长 | 助理工程师 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 是项目直接参与者，对创新点1、2有贡献，是代表性知识产权10的第一发明人和8的发明人，支撑项目3的参与人。在稀土镁中间合金生产工艺、装备开发做出贡献。 |
| 7 | 胡文鑫 | 所长 | 正高级工程师 | 包头稀土研究院 | 包头稀土研究院 | 是该项目直接参与者，对项目的创新点2有贡献，特别是在高纯稀土镁中间合金制备原理/技术/装备开发、中间合金新产线建设及市场推广应用，是稀土合金2项标准的起草人，是支撑项目2负责人。 |
| 8 | 王小刚 | 无 | 工程师 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 是该项目直接参与者，对创新点3有贡献，是镁合金变形加工专利发明人之一，并在相应装备上做出了贡献。 |
| 9 | 王玮 | 无 | 工程师 | 包头稀土研究院 | 包头稀土研究院 | 是项目直接参与者，对创新点2有贡献，在高品质稀土中间合金具有贡献，是稀土合金标准的起草人。 |
| 10 | 许瑞高 | 总监 | 高级工程师 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 是项目直接参与者，对创新点2有贡献。是支撑项目3的负责人，在中间合金及铸锭方案制定、工艺参数确定、现场组织实施和管理做出贡献。 |
| 11 | 崔凯 | 国家企业技术中心主任 | 高级工程师 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 是该项目直接参与者，对创新点3有贡献，是支撑平台1的负责人和变形件标准的起草人，在稀土镁大尺寸铸锭产业化设计及市场推广做了大量工作，为实现稀土镁合金锻件、型材规模化应用做出贡献。 |
| 12 | 刘峰 | 无 | 高级工程师 | 包头稀土研究院 | 包头稀土研究院 | 是项目的直接参与人，对创新点2有贡献，是稀土镁标准的起草人，对对稀土镁中间合金微观组织调控、制备高品质稀土镁中间合金做出贡献。 |
| 13 | 赖勇来 | 无 | 高级工程师 | 南昌大学 | 南昌大学 | 是项目的直接参与人，对创新点2有贡献，是代表性知识产权7的发明人。在中间合金制备设备开发做出贡献！ |
| 14 | 杨清 | 董事长 | 正高级工程师 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 是该项目直接参与者，对创新点1、2有贡献，是代表性知识产权7-8的发明人，是支撑平台5、6的负责人.在稀土镁成分设计、稀土镁中间合金产业化制备及市场推广、稀土镁大铸锭技术开发应用、跟稀土合金产线自动化、集成化产线设计的工业推广做出贡献。 |
| 15 | 赵春博 | 部长 | 工程师 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 是该项目直接参与者，对创新点3有贡献，在稀土合金变形材产线设计及集成化做出贡献。 |

七、完成单位

完成单位情况及贡献

| 排名 | 单位名称 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大学 | 作为项目的牵头单位，是项目的组织、设计与直接参与单位，提出了总体学术思想和制定了总体技术方案，在所有创新点上均有贡献。特别是在合金设计、高纯稀土中间合金生产技术/设备开发、大尺寸含稀土镁合金圆锭/方锭铸造机理及半连铸工艺开发、变形材组合变形机制做出了贡献。是关键性知识产权/论文的1-7贡献单位，同时为项目实施提供了平台、项目的支撑。 |
| 2 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 是项目的参与单位，在创新点1、2上有贡献，是稀土镁中间合金制备工艺和稀土中间合金自动化加入装备、及大尺寸镁合金半连续铸造技术工艺的开发和实施单位。是关键性知识产权的8-10贡献单位，同时为项目实施提供了平台、项目的支撑。 |
| 3 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 是项目的参与单位，在创新点3上具有贡献，特别是在锻、压、挤、轧组合变形技术上开展工作，生产的军用飞机构件、高铁型材、轮毂、蚀刻板和3C产品外壳等产品并得到了产业化应用。是3项变形材标准的起草单位，同时为项目实施提供了国家级技术平台保证。 |
| 4 | 包头稀土研究院 | 是项目的参与单位之一，在创新点2上具有贡献，特别是在实现高纯净度稀土镁中间合金产品，解决传统稀土镁中间合金产品在制备过程中得纯净度偏低、稳定性差等问题。是稀土合金2项标准的发起单位，同时为项目提供项目支撑。 |