一、项目名称

强磨损工况下关键零部件的损伤修复与表面强化技术开发与应用

二、提名单位（或专家）、奖种与等级

提名单位：江西省教育厅

奖种与等级：江西省科学技术进步奖一等奖

三、提名意见

项目面向航天航空、能源、船舶、民用领域等重大装备关键零部件表面高耐磨涂层的迫切需求，开展了高耐磨涂层新技术的研发、装备开发和工程应用。在国家自然科学基金、江西省自然科学基金和江西省杰出青年基金等项目资助下，经过十多年的研制，研发了电阻缝焊非晶纳米晶涂层调控技术、激光能量精准调控技术和高速火花放电颗粒自动种植技术，并在锅炉、涡轮叶片、火电厂汽轮机和烟囱等典型部件中得到示范应用。项目形成了具有自主知识产权的多套耐磨涂层制造新工艺和新装备，为提升涂层耐磨性、提高涂层环境自适应性和服役寿命提供了技术保障，为我国重大装备关键零部件表面耐磨涂层新技术领域的发展做出了贡献，技术指标先进、创新性强。

四、项目简介

复杂工况下关键零部件的磨损是造成设备故障和经济损失的重要原因之一，对其进行修复/强化是恢复功能、延长寿命、降本增效的有力手段。然而，由于严苛的工况环境，此类零部件通常具有特殊的材料或结构形式，使得常规方法制备的修复/强化层具有性能较“差”、对母材的损伤“多”、成本“贵”等不足。针对这一系列问题，项目组开展了一系列技术研发与应用推广，取得了重要创新与突破：

（1）针对强磨损工况下关键零部件损伤修复/强化层性能较“差”的问题，基于电阻热选区分配原理，开发了缺陷靶向修复技术；研发了高耐磨金属基陶瓷复合涂层技术；发明了高耐磨非晶纳米晶涂层制备与调控技术。

（2） 针对强磨损工况下关键零部件修复过程对母材损伤“多”的问题，基于高能束能量选择性分散思想，发明了适用于超薄壁结构的能量约束激光增材修复技术；发明了能量分散的增材减材复合制造系统；发明了散焦真空电子束钎焊耐磨涂层工艺，显著减少钎料对母材的熔蚀，提高涂层性能。

（3）针对强磨损工况下关键零部件修复/强化效率低成本“贵”的问题，基于材料分离和电弧能量优化分配思想，研发了混合耐磨颗粒的粉芯丝材短流程制备工艺；发明了微弧火花颗粒种植工艺和精密脉冲电弧种植工艺；创新集成发明了电火花辅助电弧复合连续颗粒自动种植强化技术。

五、代表性科技成果

五、代表性科技成果

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种铝合金表面非晶纳米晶涂层的制备方法 | 中国 | ZL201911196118.5 | 2021.11.16 | 第4794076号 | 南昌大学 | 王文琴，潘昌桂，王德，李玉龙，艾凡荣，刘东雷 | 是 | 是 |
| 2 | 发明专利 | 金属基体非晶涂层的制备方法 | 中国 | ZL202011629202.4 | 2022.02.01 | 第4914675号 | 南昌大学 | 范晓飞，王文琴，王德，陈杰，潘昌桂，陈雅微，张诗奇，肖晟 | 否 | 是 |
| 3 | 发明专利 | 一种控制涂层非晶纳米晶含量的表面改性方法 | 中国 | ZL202110421859.X | 2022.09.13 | 第5450841号 | 南昌大学 | 王文琴，范晓飞，王德，刘勇，陈杰，陈雅薇，张海涛，伍乘星 | 是 | 是 |
| 4 | 发明专利 | 增材和减材复合制造系统 | 中国 | ZL202110421684.2 | 2022.12.13 | 第5643553号 | 南昌大学 | 王文琴，罗丹，王德，范晓飞，陈杰，刘勇，陈雅薇，张海涛，伍乘星 | 是 | 是 |
| 5 | 发明专利 | 一种基于火花放电的颗粒自动种植装置与方法 | 中国 | ZL202211154562.2 | 2022.09.22 | 第6024136号 | 南昌航空大学 | 王德，陈辉，王文琴，宋温馨，胡德安，熊震宇 | 否 | 否 |
| 6 | 发明专利 | 一种薄壁单晶涡轮叶片激光修复方法 | 中国 | ZL202211154562.2 | 2022.01.06 | 第6076029号 | 南昌航空大学 | 王德，陈辉，王文琴，程东海，熊震宇，刘频，胡德安 | 否 | 否 |
| 7 | 发明专利 | 一种真空电子束钎焊单晶高温合金叶尖耐磨涂层的方法 | 中国 | ZL202210618095.8 | 2023.05.23 | 第5994231号 | 南昌航空大学 | 王德，周彰宇，王文琴，熊震宇，程东海，胡德安，李乐陶 | 否 | 否 |
| 8 | 发明专利 | 一种颗粒混合粉芯焊丝脉冲电弧颗粒种植方法 | 中国 | ZL202011220488.0 | 2020.11.05 | 第5240569号 | 南昌航空大学 | 王德，王文琴，高俊豪，胡波，邓绍俊，熊震宇，江淑园，程东海，胡德安 | 否 | 否 |
| 9 | 发明专利 | 一种精密脉冲电弧点焊陶瓷颗粒种植方法 | 中国 | ZL202010317273.4 | 2020.04.21 | 第4910751号 | 南昌航空大学 | 王德，周彰宇，王文琴，程东海，熊震宇，江淑园，刘频，胡德安 | 否 | 否 |
| 10 | 发明专利 | 一种基于火花放电的陶瓷颗粒种植工艺 | 中国 | ZL202010029518.3 | 2020.01.13 | 第4703152号 | 南昌航空大学 | 王德，邓绍俊，王文琴，熊震宇，程东海，江淑园，刘频，胡德安 | 否 | 否 |

六、完成人

完成人情况及贡献

| 排名 | 姓名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王文琴 | 副处长 | 副教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 项目总体技术方案设计负责人，主导核心关键技术攻关。对创新点1、2、3做出重要贡献，提出了电阻缝焊非晶纳米晶涂层调控技术，发明了适用于超薄壁结构的能量约束激光增材修复技术，研发了电火花辅助电弧复合连续颗粒自动种植强化技术，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 2 | 王德 | 无 | 副研究员 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 项目总体设计与协调，对创新点2、3做出重要贡献。提出基于高能束能量选择性分散思想，发明了适用于超薄壁结构的能量约束激光增材修复技术，提出基于成分分离和电弧能量优化分配思想，研发了混合耐磨颗粒的粉芯丝材短流程制备工艺，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 3 | 陈杰 | 无 | 副研究员 | 江西省检验检测认证总院 | 南昌大学 | 对创新点1做出重要贡献。基于电阻热选区分配原理，开发了缺陷靶向修复技术；研发了高耐磨金属基陶瓷复合涂层技术；发明了高耐磨非晶纳米晶涂层制备与调控技术，解决了强磨损工况零部件修复与表面强化后服役性能较“差”的问题，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 4 | 张超华 | 无 | 讲师 | 南昌大学 | 南昌大学 | 对创新点1做出重要贡献。开发了基于电阻热的缺陷靶向修复技术，解决了耐磨零件修复/强化过程产生大量的裂纹/气孔等缺陷，提升了修复/强化层性能，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 5 | 韩召先 | 董事长 | 正高级工程师 | 江西昊宇重工有限公司 | 江西昊宇重工有限公司 | 对创新点3做出重要贡献。主要负责火花辅助电弧复合连续颗粒自动种植强化技术的产业化应用和推广，参与了新型电弧颗粒种植耐磨耐蚀涂层评价研究，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 6 | 李伸 | 无 | 讲师 | 南昌大学 | 南昌大学 | 对创新点3做出重要贡献。共同发明了微弧火花颗粒种植工艺和精密脉冲电弧种植工艺，参与本项目中单晶涡轮叶片无损叶尖修复/强化等关键技术攻关，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 7 | 李小兵 | 学院教授委员会副主任 | 教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 对创新点1做出重要贡献。共同研发了高耐磨金属基陶瓷复合涂层技术，解决了强磨损工况零部件修复与表面强化后服役性能较差的问题，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 8 | 杨万欢 | 无 | 助理研究员 | 中国原子能科学研究院反应堆技术研究所 | 中国原子能科学研究院反应堆技术研究所 | 对创新点2做出重要贡献。共同发明了散焦真空电子束钎焊耐磨涂层工艺，实现了涡轮叶片、管道等多种关键部件表面涂层制备和局部修复，解决了该部件在动态冲刷腐蚀下磨损失效难题，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 9 | 雷敏 | 无 | 副教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 对创新点2做出重要贡献。共同提出了基于高能束能量选择性分散思想，发明了适用于超薄壁结构的能量约束激光增材修复技术，减少了修复/强化过程对关键零部件的损伤，对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |
| 10 | 伍乘星 | 无 | 助理研究员 | 华中科技大学 | 南昌大学 | 对创新点1做出重要贡献。共同发明了高耐磨非晶纳米晶涂层制备与调控技术，解决了强磨损工况零部件修复与表面强化后服役性能较“差”的问题；对本项成果的推广应用做出了重要贡献。 |

七、完成单位

完成单位情况及贡献

| 排名 | 单位名称 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大学 | 作为项目第一完成单位，负责本项目的总体技术路线设计，主导项目核心关键技术攻关，对创新点1、2、3做出重要贡献；提出了电阻缝焊非晶纳米晶涂层调控技术，发明了适用于超薄壁结构的能量约束激光增材修复技术，研发了电火花辅助电弧复合连续颗粒自动种植强化技术；在项目的研制、开发、应用和推广过程中提供了技术、设备和人员等条件，对项目的完成起到了组织、管理和协调的重要作用。 |
| 2 | 南昌航空大学 | 对创新点2和3做出重要贡献。主要负责基于高能束能量选择性分散思想，发明了适用于超薄壁结构的能量约束激光增材修复技术，提出基于成分分离和电弧能量优化分配思想，研发了混合耐磨颗粒的粉芯丝材短流程制备工艺；在项目的研制、开发、应用和推广过程中提供了技术、设备和人员等条件，对项目的完成起到了协同创新的重要作用。 |
| 3 | 江西昊宇重工有限公司 | 对创新点3做出重要贡献。主要负责火花辅助电弧复合连续颗粒自动种植强化技术的产业化应用和推广，参与了新型电弧颗粒种植耐磨耐蚀涂层评价研究；在项目的研制、开发、应用和推广过程中提供了技术、设备和人员等条件，对项目的完成起到了协同创新的重要作用。 |
| 4 | 中国原子能科学研究院反应堆技术研究所 | 对创新点2做出重要贡献。负责散焦真空电子束钎焊耐磨涂层工艺的研发，实现了涡轮叶片、管道等多种关键部件表面涂层制备和局部修复，解决了该部件在动态冲刷腐蚀下磨损失效难题；在项目的研制、开发、应用和推广过程中提供了技术、设备和人员等条件，对项目的完成起到了协同创新的重要作用。 |