项目名称：

燃煤火电机组锅炉水冷壁防护关键技术研究及工程应用

提名者：江西省教育厅

提名意见：

针对低氮环境燃用煤锅炉水冷壁高温腐蚀行业难题，该项目从研发新型防腐热喷涂材料、优化喷涂工艺参数和燃烧调整改善腐蚀环境等多方面着手，开展了综合治理。该项目成果可大幅降低水冷壁涂层腐蚀速率，可实现锅炉水冷壁涂层一个大修周期（四年）内不会因腐蚀导致失效。该项目形成了新型Ni-Cr-Mo-Nb热喷涂耐蚀材料、新型有机硅/SiO2溶胶/硅酸盐封孔剂和新型燃烧调整技术等成果，该成果已在多家热喷涂公司和电厂大规模推广应用超过4年，技术成熟。该项目研究成果整体技术达到国际先进水平，新型热喷涂材料和杂化溶胶封孔剂技术达到国际领先水平。

提名等级：江西省科学技术进步奖一等奖

项目简介：

目前燃煤锅炉为降低NOx排放普遍采用了低氮燃烧技术，但这通常会导致水冷壁附近形成还原性气氛，燃烧时局部区域甚至会产生浓度较高的H2S。高温下，H2S腐蚀金属生成的金属硫化物PBR值大（2.5～4.0），腐蚀产物层内产生很大的应力，加速腐蚀层破裂、剥落，继而会加速腐蚀导致水冷壁爆管，引起发电机组非计划停运。如国电长源汉川第一发电有限公司低氮燃烧器改造后，#1和#3炉分别运行310天和420天后，水冷壁管出现大面积爆管的严重腐蚀。本项目针对以上问题，开展了腐蚀研究、涂层材料研发、封孔剂开发和燃烧调整等相关研究。

该项目开发了一种Ni-Cr-Mo-Nb新型涂层材料，在低氮燃烧、高硫氯环境中具有优异抗腐蚀性能，新研发涂层在高硫低氮燃烧还原性气氛中服役寿命是45CT涂层的1.5-2倍。该项目开发了一种硅酸盐、有机硅/SiO2溶胶为基料、Al粉、Cr2O3/NiO、MgO粉为填料的特定配方封孔剂，该封孔剂可以对热喷涂涂层进行有效封孔，堵塞热喷涂涂层中微孔及微裂纹形成的快速腐蚀通道，其对热喷涂涂层的保护寿命是国际知名品牌绿盾（Greenshield）XT系列封孔剂涂料的1.2-1.5倍。该项目通过对可氧体积分数、二次风配风方式(含燃烧器周界风)、一次风量、三次风量、煤粉细度等燃烧参数的综合调整，实现了高负荷下水冷壁贴壁H2S还原性气氛大幅下降，局部浓度降幅达50％以上，有效降低了还原性气氛的腐蚀性。通过该项目研究已经获批国家发明专利11项，发表论文60余篇。

依托该项目开发的新型涂层材料、新封孔剂及燃烧调整技术已在国电长源汉川第一发电有限公司、国能丰城发电有限公司（原国电丰城发电有限公司）、国粤（韶关）电力有限公司等单位应用，应用年限已达4年，技术成熟；新型喷涂材料已经在江西赛亿科技有限公司实现规模化生产；新型封孔材料已经在深圳陶金材料科技有限公司实现规模化生产；现已在江西恒大高新技术股份有限公司、江西江高科技有限公司等涂层施工单位大规模推广应用。

该项目的新型防腐热喷涂材料结合封孔技术、燃烧调整技术能满足锅炉水冷壁在一个大修周期内不会因腐蚀导致失效，防护涂层综合寿命达到4年以上；项目热喷涂材料大幅降低了涂层成本（约为国外进口45CT的1/3），并实现了涂层新材料制备、水冷壁防腐工程的产业化，具有很强的实用性。

主要知识产权目录：

[1] 一种超临界干燥的耐高温、防腐蚀有机硅/氧化铝纳米杂化涂层的制备. 发明专利, ZL201310094599.5, 刘光明;曹祖军; 杨晓东; 于斐; 田继红

[2] 一种耐高温、耐腐蚀含氟有机硅/SiO2 纳米杂化涂层的制备方法. 发明专利, ZL201310094081.1, 刘光明; 杨晓东; 曹祖军; 田继红; 于斐

[3] 一种磷酸锌的有机包覆改性方法. 发明专利, ZL201910925744.7, 师超; 邵亚薇; 刘光明

[4] 一种垃圾焚烧发电锅炉烟气侧的耐高温氯腐蚀NiCrTiAlSi/La2O3涂层及其制备方法. 发明专利, ZL201610518201.X，杨波; 李茂东; 李仕平; 陈志刚; 林金梅; 喻文; 翟伟; 辛明亮; 黄国家; 王志刚; 伍振凌; 曹丽英

[5] Guang-ming Liu, Hua-chun Yang, Qin Liang, Xiao-chuan Yang, Shanping Ren, Jian-hang Huang, Corrosion behavior of Ni-Cr-Fe base superalloy GH984G in the synthetic coal ash and flue gas environment, Acta Metallurgica Sinica, 2017, 30(9): 863-868.

[6] Zhang, Bangyan, Shijie Zheng, Jiajian Dong, Weiwei Yin, Hongbin Wu, Lixi Tian, and Guangming Liu. Effect of Pre-Heat-Treatment on the Oxidation Resistance of MCrAlY Coatings: A Review[J]. Coatings, 2023, 13(7): 1222.

[7] 倪进飞，熊义，刘光明，李茂东，董猛，师超. 氧化物陶瓷封孔对热喷涂Inconel 625涂层热腐蚀行为的影响[J]. 表面技术, 2020, 49(10): 81-98.

[8] 董猛, 谢逍原, 朱阳存, 杨淑莉, 刘光明，汪元奎. G115和T92钢表面FeAl渗层制备及其抗高温水蒸气氧化性能[J]. 材料热处理学报, 2021, 42(5): 135-142.

[9] 刘光明;刘康生;毛晓飞;万中平;黄健航;于明明;汪元奎. T91钢在KCl+Na2SO4+K2SO4熔融盐中的热腐蚀行为研究. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(01):23-28.

[10]熊义; 刘光明; 占阜元; 毛晓飞; 罗钦; 洪嘉; 刘永强. 3种热喷涂涂层在模拟气氛/煤灰环境下的热腐蚀及失效行为.中国腐蚀与防护学报, 2021, 41 (03), 369-375.

主要完成人情况：

| 排名 | 姓名 | 职务 | 技术职称 | 工作单位（完成单位） | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘光明 | 副院长 | 教授 | 南昌航空大学 | 项目总负责、总技术路线 |
| 2 | 董 猛 | 主任 | 高级工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 高温涂层开发和性能评价 |
| 3 | 师 超 | 系支部书记 | 讲师 | 南昌航空大学 | 锅炉水冷壁腐蚀机理分析、封孔剂研发 |
| 4 | 李茂东 | 副院长 | 教授级高工 | 广州特种承压设备检测研究院 | 热喷涂现场施工、涂层腐蚀过程监控 |
| 5 | 张帮彦 | 系支部组织委员 | 讲师 | 南昌航空大学 | 硫酸盐和氯盐腐蚀机理、热喷涂工艺优化 |
| 6 | 谢逍原 | 部长 | 高级工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 贴壁风气氛调节 |
| 7 | 占阜元 | 副总工 | 工程师 | 国能丰城发电有限公司 | 腐蚀现场监测及涂层失效行为分析 |
| 8 | 熊 剑 | 总经理助理 | 高级工程师 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 热喷涂涂层现场施工 |
| 9 | 于明明 | / | 高级工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 燃烧过程的模拟计算 |
| 10 | 倪进飞 | / | 正高级工程师 | 广州特种承压设备检测研究院 | 封孔机理及工艺优化 |
| 11 | 杨 波 | 副主任 | 正高级工程师 | 广州特种承压设备检测研究院 | 热腐蚀行为研究 |
| 12 | 胡为峰 | 总经理 | 研究员级高工 | 北京赛亿科技有限公司 | 涂层及封孔剂材料规模生产 |
| 13 | 田继红 | / | 讲师 | 南昌航空大学 | 有机硅/SiO2杂化溶胶合成 |

主要完成单位情况：

[1]南昌航空大学

南昌航空大学作为本项目的第一完成单位，全面负责总体技术路线制定与实施。研究了低氮燃烧锅炉的燃烧特性，分析了汉川电厂4#炉水冷壁管腐蚀产物和烟气成分，确定了水冷壁的硫酸盐和氯盐的腐蚀机理。承担了新型有机硅/SiO2溶胶/硅酸盐封孔剂的开发，承担了热喷涂工艺优化，主要参与了Ni-Cr-Mo-Nb高温涂层设计与制备技术，参与了锅炉燃烧运行优化技术、数值模拟技术等关键技术的攻关。

[2] 东方电气集团东方锅炉股份有限公司

东方电气集团东方锅炉股份有限公司作为本项目的第二完成单位，承担了Ni-Cr-Mo-Nb高温涂层开发和性能评价，主要负责了水冷壁贴壁气氛调节和燃烧过程的模拟计算工作内容，提出了有效推测锅炉水冷壁高温腐蚀程度的方法，参与了锅炉燃烧过程中气氛监测等工作，对项目的顺利完成做出重要贡献。

[3] 广州特种承压设备检测研究院

广州特种承压设备检测研究院作为本项目的第三完成单位，承担项目热喷涂技术路线的制定及热喷涂现场施工、涂层腐蚀过程中气氛和腐蚀程度监控等工作，主要负责了封孔机理及工艺优化，热腐蚀行为研究，参与了水冷壁贴壁气氛测试工作，对项目的顺利完成具有重要意义。

[4] 国能丰城发电有限公司

国能丰城发电有限公司作为本项目的第四完成单位，主要承担了项目在国电丰城电厂锅炉水冷壁燃烧过程中的腐蚀环境中气氛监测及涂层失效行为分析，为热喷涂封孔应用提供施工场地，主要参与了热喷涂涂层现场施工和涂层质量检测工作的场地，对项目的顺利完成具有重要意义。

[5] 江西恒大高新技术股份有限公司

江西恒大高新技术股份有限公司作为本项目的第五完成单位，主要负责了新研发的热喷涂涂层在电厂的现场施工，反馈涂层服役过程中的相关参数，为涂层材料调配提供依据，对新材料工程化应用具有一定指导意义。

[6] 北京赛亿科技有限公司

北京赛亿科技有限公司作为本项目的第六完成单位，主要负责了涂层及封孔剂材料的规模生产和应用落地，参与了新型涂层材料工艺优化与封孔剂的工艺优化工作，对整个项目的顺利开展和有序实施具有非常重要的意义。