项目名称: 航空航天难变形合金薄壁空心构件精确热成形关键技术及应用

提名者：江西省教育厅

提名意见：

该项目面向航空航天制造领域的重大需求，在军品配套、重点研发计划、科技攻关等项目资助下，联合在型号产品研发生产中有技术需求的航空航天企业，经过多年研究，研发了航空航天难变形合金薄壁空心构件精确热成形关键技术与装备，在航空航天管路、操控及燃料贮存系统关键零件高性能制造方面取得了重要的创新和突破，技术处于国际先进水平。项目授权发明专利20项，其中国际专利2项，发表论文50余篇，制定团体标准2项。项目成果及相关技术已成功应用于洪都、成飞、上海航天等航空航天领域的多家企事业单位，产生了十分显著的经济和社会效益。

提名等级：江西省科学技术进步奖一等奖

项目简介：

项目属于航空航天装备制造领域。高性能薄壁空心构件如小弯曲半径管、拉杆、贮箱等是航天运载火箭、航空先进战机、重型直升机、航空发动机等国之重器上大量应用的重要基础零部件，对整机和装备的寿命与可靠性起着关键作用。但是此类构件具有空心薄壁、室温难变形等特征，传统采用分体成形+焊接工艺，不能满足新一代装备高性能要求。为此，项目开展了航空航天难变形合金薄壁空心构件精确热成形关键技术及应用研究，研发了专用装备，取得了重要创新与突破：

（1）在国际上率先提出差温推弯方法，解决了发动机用钛合金小弯曲半径管推弯成形起皱问题；基于局部调控摩擦力大小和方向以此提高管壁内侧材料流动的创新思路，首次提出了推-拉-旋一体弯曲新方法；对于小直径长直端的小半径管，提出了低熔点合金填充推弯方法，并构建了管坯型腔内外部与弯弧段内外侧的差异润滑调控机制；实现了LF2M铝合金与TA18钛合金小弯曲半径管件的弯曲半径极限提升至0.8D与0.75D，厚度减薄率不大于12%，椭圆度不大于6%，达到国际领先水平。

（2）首次提出了缩口增厚成形的拉杆管件整体制造方法，分别建立了低温易变形合金热挤压和高温难变形合金电磁感应快速加热技术，解决了飞机拉杆类零件增厚直段区壁厚不足的难题；利用电场焦耳热效应与电致塑性效应，发明了薄壁管材局部电辅助缩口增厚技术；开发了专用的薄壁管缩口增厚一体化成形设备；实现了铝合金飞机拉杆管件增厚区直段增厚率350％，钛合金直段区的增厚率突破550%。

（3）创新地发明了大型薄壁复杂件电场辅助增塑热成形方法，解决了电场辅助成形过程温度场精确调控问题；提出了深腔帽罩类构件主动控温-变压边一体化热冲压技术，突破了传统热成形过程中材料被动流动的模式；发展了高温难变形材料电磁感应快速热成形技术；实现了钛合金、高温合金等难变形材料大型薄壁复杂结构件精确高效成形，尺寸精度达IT9级，型面尺寸精度优于±0.3mm，单件成形周期由传统热成形的12小时大幅降低至20分钟。

项目授权发明专利20项，其中国际专利2项，发表论文50余篇，制定团体标准2项，获国防科学技术进步奖二等奖等2项，为某新型战斗机、高级教练机、某型航空发动机等产品研制生产提供了技术保障，取得了显著的经济与社会效益，对提高我国航空高端装备制造的自主创新能力起到了十分重要作用。

主要知识产权和标准规范等目录：

| 序号 | 授权项目名称 | 知识产权类别 | 授权号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种超声振动与电脉冲耦合下的压缩实验装置和方法 | 中国发明专利 | ZL202110092699.9 |
| 2 | 一种小弯曲半径管差温推弯成形的方法及装置 | 中国发明专利 | ZL201810060245.1 |
| 3 | 精确分区域控温实现管端缩口增厚的成形装置及方法 | 中国发明专利 | ZL202011334936.X |
| 4 | 一种同时实现管端缩口增厚的成形方法及装置 | 中国发明专利 | ZL201711101786.6 |
| 5 | 一种小直径管的小弯曲半径推弯方法及小直径管 | 中国发明专利 | ZL201911131084.1 |
| 6 | 一种推弯装置 | 中国发明专利 | ZL202210013340.2 |
| 7 | 一种电脉冲辅助管材缩口增厚的成形装置及方法 | 中国发明专利 | ZL202110092722.4 |
| 8 | 一种喷丸强化工艺的可视化仿真监测系统及其方法 | 中国发明专利 | ZL201810611553.9 |
| 9 | Method and former for necking and thickening tube end | 美国发明专利 | US10913096B2 |
| 10 | Differential temperature push bending method and device for tube with small bending radius | 美国发明专利 | US11185904B2 |
| 11 | 一种用于薄壁毛细管强度测试的支撑连接装置 | 中国发明专利 | ZL201811487301.6 |
| 12 | 一种钛合金弯曲导管的制造方法 | 中国发明专利 | ZL201910875499.3 |
| 13 | 一种钛合金薄板电辅助分段渐进成形装置及方法 | 中国发明专利 | ZL201811561155.7 |
| 14 | 一种双层板结构件的成型方法及成型装置 | 中国发明专利 | ZL201810222928.2 |
| 15 | 一种复杂型面气动加载超塑成形扩散连接方法 | 中国发明专利 | ZL202110966074.0 |
| 16 | 一种用于真空电阻加热炉的水冷电极装置 | 中国发明专利 | ZL201310251669.3 |
| 17 | 一种燃烧室帽罩流动控制精准热成形方法 | 中国发明专利 | ZL202111023957.4 |
| 18 | 一种用于高温合金薄壁毛细管拉拔的夹持结构 | 中国发明专利 | ZL202110110208.9 |
| 19 | 铝锂合金薄壁构件电辅助超塑成形与时效处理全流程制造方法 | 中国发明专利 | ZL202110278532.1 |
| 20 | 一种铝锂合金镓作中间层的电辅助扩散连接方法 | 中国发明专利 | ZL202110529252.3 |
| 21 | 三通管液压成形技术规范 | 团体标准 | T/CI222-2023 |
| 22 | 小弯曲半径管内胀推弯成形工艺规程 | 团体标准 | T/CI204-2023 |

主要完成人情况:

徐雪峰、范玉斌、李细锋、赵睿、曾祥、杨坪川、熊光利、冯苏乐、王宇盛、肖洁、谢君、门向南、文松涛、王云飞、姜昊林

主要完成单位情况:

南昌航空大学、上海交通大学、北京航空航天大学、成都飞机工业（集团）有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司、上海航天精密机械研究所、北京航空航天大学江西研究院