项目名称： 航空复杂构件液态精密成形与性能提升关键技术及应用

提名者：江西省教育厅

提名意见：

项目依托轻合金加工科学与技术国防重点学科实验室、江西省航空制造业协同创新中心等平台，通过研发航空复杂构件液态精密成形与性能提升关键技术及理论支撑，显著提高整铸涡轮盘、定向/导向叶片、发动机机匣等航空零部件合格率，有力保障系列重点型号发动机正常交付使用，为我国武器装备技术进步做出较大贡献。

经江西省机械工程学会成果鉴定，整体技术达到国际先进水平。学术价值得到中国材料研究学会理事长魏炳波院士高度评价。项目服务于江西省制造产业“1269”行动计划，协助江西省委组织部、省委人才办和省工信厅举办航空制造专业技术培训班，助推江西省航空产业高质量、跨越式发展。

提名等级： 江西省科学技术进步奖一等奖

项目简介：

航空发动机为飞机的心脏，属于知识密集、军民两用的高科技领域，是世界各国大力发展、高度垄断、严密封锁的关键技术。航空复杂构件的生产有利于武器装备轻量化、无余量化，被列为我国先进制造业及“两机专项”核心技术，在国防科技工业中占有极其重要地位。

在国家自然科学基金、国家科技攻关及中航产学研合作等课题资助下，项目围绕精密铸造、真空差压铸造等先进液态成形技术，聚焦航空复杂铸件生产技术基础薄弱、成形机理认识不清等难题，从精密成形与性能提升层面开展研究。主要创新成果如下：

1. 基于典型高温合金定向叶片孔洞分析，确定化学及物理粘砂缺陷形成原因。利用自主搭建的超高真空界面反应实时监测平台，研究含活性元素的高温合金与陶瓷材料界面反应规律，形成精密铸造高温合金表面质量工艺规范，为单晶叶片生产提供有力技术保障。

2. 综合调控精铸工艺和材料成分，结合泡沫陶瓷过滤提升熔体冶金品质，优化改进高温合金晶粒形貌、晶粒度及沉淀相尺寸、体积分数等关键参量，实现整体涡轮构件室温拉伸性能、高温屈服强度和高温持久强度同时满足。

3. 自行研发高强度、低发气量覆膜砂，结合选区激光烧结技术，生产出具有异型曲面的复杂砂型，实现真空差压铸造的精确控形。通过改变晶粒细化与球化行为，改善糊状区渗透性，为真空差压铸造提供科学精准的加压补缩依据，实现复杂薄壁铸件性能提升。

4. 深入开展宽冷速范围内合金凝固组织演化规律研究。通过纳米粒子引入实现快冷合金细晶组织制备及其热稳定提高。通过建立非平衡凝固、深冷处理与固态相变一体化调控技术，有效改善析出相组织形成，提升沉淀强化型合金的安全服役性能。

项目共授权国家技术发明专利10项，在国内外知名期刊发表学术论文56篇，其中SCI检索16篇，EI检索29篇，研究成果得到中国材料研究学会现任理事长魏炳波院士高度评价。项目成员现任中国材料研究学会凝固科学与技术分会副理事长及理事，获批江西省青年井冈学者1人。相关技术应用到江西广信新材料股份有限公司等单位，实现复杂薄壁构件的精密成形与精确控性，有力保障国防领域系列重点型号发动机的安全生产和正常交付。助推江西省航空产业高质量、跨越式发展。

主要代表性专利：

1	一种调控镍基高温合金沉淀强化的方法，ZL202110828983.8

2	一种确定过冷亚共晶合金相含量的快速分析方法，ZL201911257273.3

3	一种适用于选区激光烧结成形用铸造覆膜砂及其制备方法，ZL201110299174.9

4	一种适合于铣削加工成形的型砂及其砂坯制备方法，ZL201310200452.X

5	一种适用于镁合金的激光烧结用覆膜砂材料及其制备方法，ZL201310562214.3

完成人：杨伟、徐勇、邓颖、余欢、旷军平、徐志峰、商景利、蔡长春、戴斌煜、陈晓芳

完成单位：南昌航空大学、江西广信新材料股份有限公司