项目名称：高性能镀层无氰电沉积关键技术及航空应用

提名者：江西省教育厅

提名意见：

电沉积是航空武器装备广泛采用的特种加工工艺，对提升其服役性能和寿命至关重要；然而，航空制造企业长期使用氰化物电镀，存在巨大污染。项目在“双碳”经济背景下，基于先进航空装备对高性能镀层的需求开展了环保电镀技术研究，突破了“互补型络合”无氰电镀体系设计、高性能复配添加剂开发等关键技术问题，研发了系列具有自主知识产权的无氰电镀技术及智能再生设备，取得了多项创新性成果。经江西省机械工程学会科技成果评价，整体技术达到国际先进水平，并在“互补型”无氰络合剂与复配添加剂组合设计方面达到国际领先。项目成果已用于多型飞机、航空发动机、导弹等零部件的电镀处理，取得了良好的军事和经济效益，同时具有显著生态效益。

提名等级：江西省科学技术进步奖一等奖

项目简介：

项目是在国家产业结构调整和航空企业推进环保电镀的大背景下，针对航空构件对高性能电镀层的需求及工艺绿色环保要求，系统研究了“互补型络合”无氰电镀体系及高性能复配添加剂、典型材料电镀前处理技术等技术，开发了无氰镀镉钛槽液自动化配制及智能再生设备，并获得了部分型号飞机、航空发动机等应用。主要技术内容和经济指标如下如下：

通过研究无氰电镀不同金属电沉积的行为，创新提出“互补型络合”无氰电镀体系，研发了系列复配添加剂精确控制镀层的择优取向生长，实现了镀层的高择优取向，保证了镀层的高性能。铜镀层呈(111)晶面高择优，厚度8 μm即可通过孔隙率检测标准；锌镀层呈(110)晶面高择优，耐蚀性优良。

发明了以滚筒离心式反应釜为核心的氯氧钛制备系统，解决了无氰镉钛槽液制备难题；以高钛含量补充液为核心，设计了融合“循环过滤+电解除杂”和“实时监测+自动补加”的智能化槽液再生系统，实现了无氰镉钛槽液的高效再生和循环利用，大幅提升了镉钛槽液寿命。

提出“激光清洗+浸锌+闪镀镍”复合技术用于高温合金电镀前处理，开发了氟化物-磷酸盐转化技术并创新用于钛合金电镀前处理，显著提高了镀层与高温合金、钛合金基体结合力。

项目授权发明专利10件、实用新型专利1件，发表学术研究论文30余篇，制定1项航空行业标准《无氰镀铜工艺及质量检验（HB20606-2021）》，已在中国空空导电研究院、航空工业沈飞、航空工业洪都等航空、航天制造企业得到广泛应用，已用于歼XX、LXX、C919等部分型号军民用飞机零部件的电镀处理，取得了良好的经济和社会效益。同时，有效促进了相关企业电镀工艺的绿色环保转型，大大减轻了企业的安全环保压力。

主要知识产权和标准规范等目录：

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种高温合金表面的预处理方法和一种高温合金表面电沉积的方法 | 中国 | CN113512742B | 2023.7.7 | 202110441122.4 | 南昌航空大学 | 汪镇涛, 王帅星，邵志松, 田礼熙, 杜楠. | 是 | 是 |
| 2 | 发明专利 | 一种采用氟化物-磷酸盐转化作为钛合金化学镀镍前处理的方法 | 中国 | CN106567057B | 2019.1.22 | 201610997924.2 | 南昌航空大学 | 王帅星，刘小辉, 赵晴, 杜楠. | 是 | 是 |
| 3 | 发明专利 | 一种采用微弧氧化作为钛合金化学镀镍前处理方法 | 中国 | CN101914764B | 2012.10.3 | 2010102402415 | 南昌航空大学 | 赵晴;陈庆龙;刘刚 | 否 | 是 |
| 4 | 发明专利 | 一种提高不锈钢无氰镀银结合力的前处理方法 | 中国 | CN104404580B | 2016.11.23 | 201410717419.9 | 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 邱媛;于宽深;王春霞;徐小江 | 否 | 否 |
| 5 | 发明专利 | 一种高强铝合金阳 极氧化电解液及高 强铝合金阳极氧化 膜的制备方法和高 强铝合金工件 | 中国 | CN110344 095B | 2021.02.26 | 201910720696.8 | 南昌航空大学 | 王帅星;何坚; 尹小乐;杜楠;王锦文 | 是 | 是 |
| 6 | 发明专利 | 一种HEDP镀铜无孔隙薄层的制备方法 | 中国 | CN107190288B | 2023.5.9 | 201710466151.X | 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 邱媛, 崔宇, 彭华领 | 否 | 否 |
| 7 | 发明专利 | 一种无氰镀镉-钛合金电镀槽液再生的处理方法 | 中国 | CN111575780B | 2022.12.02 | 202010552640.9 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 李旭勇;李琼;彭东强;蒋敏;胡建冬;吕晓雷;魏娜;李燕平;廖可;王云飞;王锋;马闪红 | 否 | 否 |
| 8 | 发明专利 | 无氰镀镉-钛槽液处理方法 | 中国 | CN102212865B | 2013.02.13 | 201110154128.X | 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 | 李智勇;黄向群;赵学良;王小勇;孙一卫;周夏芳;李斌林;黄永亮 | 否 | 否 |
| 9 | 实用新型专利 | 高效配制镉钛电镀溶液的半自动化反应装置 | 中国 | CN217341373U | 2022.9.2 | 2022212385768 | 南昌航空大学 | 王春霞;田礼熙;张玉清;于霄 | 否 | 是 |
| 10 | 发明专利 | 一种基于两性巯基化合物的自乳化金属防护处理液 | 中国 | CN113845791B | 2022.3.15 | 202111192875.2 | 南昌航空大学 | 贾泽阳, 陶烨寅, 陈星云, 彭叔森. | 否 | 是 |

主要完成人情况：

| 排名 | 姓名 | 职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王帅星 | 系主任 | 副教授 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 负责无氰镀锌、镀铜、镀银开发及航空企业工程化应用指导；开发钛合金、高温合金电镀前处理技术。 |
| 2 | 王春霞 | 系副主任 | 高级实验师 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 研发了无氰镀镉钛槽液自动化配置设备及智能再生技术，优化了钛合金前处理技术。 |
| 3 | 邱 媛 | 无 | 研高 | 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 联合开发了无氰镀铜工艺；授权发明专利1项，牵头联合编制了HB20606 -2021《无氰镀铜工艺及质量检验》。 |
| 4 | 李旭勇 | 高级经理 | 高级工程师 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 研发了无氰镀镉钛槽液再生技术，指导了无氰电镀工程化应用 |
| 5 | 刘 静 | 书记兼副部长 | 研高 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 研究确定了无氰镀铜压延铜板规格；指导开展了无氰镀铜、镀银工艺在航空发动机燃油控制系统附件产品上的工程化应用。 |
| 6 | 李智勇 | 总冶金师 | 研高 | 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 | 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 | 研发了无氰镀镉钛槽液再生技术，指导了无氰电镀工程化应用 |
| 7 | 张鲜君 | 副厂长 | 高级工程师 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 联合开发了无氰镀铜添加剂，共同优化了无氰镀铜工艺。 |
| 8 | 刘小辉 | 无 | 讲师 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 联合开发了钛合金电镀前处理技术 |
| 9 | 彭叔森 | 系副主任 | 高级工程师 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 设计并利用两性巯基化合物开发了镀铜层无铬钝化工艺，授权发明专利1项。 |
| 10 | 张东升 | 无 | 工程师 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 联合优化了无氰镀铜工艺，重点研究了多因素作用下碱性无氰镀铜层结合力控制关键技术 |
| 11 | 杨 堃 | 组长 | 高工 | 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 联合优化了飞机复杂零部件无氰镀铜、镀银工艺。 |
| 12 | 黄 勇 | 无 | 工程师 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 联合开发了无氰镀镉钛工艺，优化了无氰镀铜工艺。 |
| 13 | 杜 楠 | 无 | 教授 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 指导无氰电镀基础原理研究及添加剂复配设计工作，联合申请发明专利3项 |
| 14 | 赵 晴 | 无 | 教授 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 开发了钛合金电镀前处理技术，联合优化了无氰镀铜、无氰镀锌工艺，联合申报发明专利2项 |
| 15 | 刘刚 | 无 | 讲师 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 联合开发了钛合金电镀前处理技术，参与了无氰镀锌工艺开发，联合申报发明专利2项 |

主要完成单位情况：

| 完成单位名称 | 排名 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 南昌航空大学 | 第1 | 作为本项目的总负责和承担单位，全面负责总体技术路线的制定、无氰电镀技术开发、无氰镀镉钛智能再生设备研发，指导开展无氰电镀技术的产业化应用。对创新点1、2、3有重要贡献，主要创新工作包括:（1）开发了一系列“互补型络合”高性能无氰电镀技术，实现了无氰电镀与氰化电镀相当的性能；（2）开发了钛合金、高温合金电镀前处理技术，提升了航空产品电镀加工合格率；（3）研发了无氰镉钛槽液自动化配制及智能再生设备，提升了无氰镉钛槽液的使用寿命。相关研究形成了一系列具有自主知识产权的无氰电镀技术，解决了飞机、航空发动机零部件在海洋环境下延寿的“卡脖子”技术难题，有效保障了航空装备的长寿命和高可靠性运行。 |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 第2 | 作为主要完成单位，联合研发了无氰镀镉钛槽液再生技术、优化了无氰镀铜工艺，配合开展了相关技术的中试验证和工程化应用。对创新点1、2有重要贡献，主要创新工作有：（1）提出了一种无氰镀镉-钛合金电镀槽液再生的处理方法，联合开发了槽液智能再生设备，授权发明专利1项；（2）研究了多因素作用下碱性无氰镀铜层结合力控制关键技术，联合优化了无氰镀铜工艺；（3）开展了无氰镀铜、镀镉钛技术在L-XX系列飞机零部件上的工程化应用，提升了其服役寿命和可靠性，产生了良好的军事和经济效益。 |
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 第3 | 作为主要完成单位，联合开发了高致密无氰镀铜、不锈钢电镀前处理技术，并开展了相关技术的中试验证和工程化应用。对创新点1、3有重要贡献，主要创新工作有：（1）联合开发了高致密无氰镀铜工艺，授权发明专利1项；（2）开发了一种提高不锈钢无氰镀银结合力的前处理方法，授权发明专利1项；（3）开展了无氰镀铜、镀锌技术在飞机零部件上的工程化应用，牵头编制了航空行业标准HB20606-2021《无氰镀铜工艺及质量检验》，直接将成果推广应用于中国航发集团及航空工业集团公司，提升了歼-XX飞机在海洋环境下的服役寿命和可靠性，产生了良好的军事和社会效益。 |
| 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 第4 | 作为主要完成单位，联合开发了高致密无氰镀铜、长寿命无氰镀银技术，并开展了相关技术的中试试验验证和工程化应用。对创新点1有重要贡献，主要创新工作有：（1）联合开发了无氰镀铜添加剂，研究了无氰镀铜长期应用过程中的阳极溶解行为，确定了电镀用压延铜板规格；（2）开展了无氰镀铜、无氰镀银在航空发动机燃油控制系统附件产品上的工程化应用。联合发表研究论文3篇，提升了WS-XX系列航空发动机燃油控制系统附件的加工质量和服役可靠性，产生了良好的军事和经济效益。 |
| 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 | 第5 | 昌河飞机工业（集团）有限责任公司作为主要完成单位，研发了一种无氰镀镉钛处理技术，联合优化了无氰镀银技术，并指导开展了相关技术的中试试验验证和工程化应用。对创新点1、2有重要贡献，主要创新工作有：（1）提出了一种无氰镀镉钛处理处理方法，授权发明专利1项；（2）联合研究了互补型络合无氰镀银技术，提升了镀银工艺可靠性；（3）配合开展了无氰镀镉钛工艺及再生处理技术在直升机零部件上的工程化应用，提升了直升机部件的服役寿命和可靠性，产生了良好的军事效益。 |