项目名称：新型高性能日用瓷关键技术研发及产业化

提名者：江西省教育厅

提名意见：

该项目针对我国日用陶瓷行业制备技术亟待创新的现状，开展科技攻关，解决了传统日用细瓷“高强”和“高透”不可兼得、骨质瓷热稳定性差、硬质瓷无法二次烧成、等静压成型产品釉面质量差、堇青石质日用耐热瓷合成温度高和烧成范围窄等一系列重大技术难题。形成多项具有完全自主知识产权的关键技术，获得授权国家发明专利5项和英国发明专利1项；发表学术论文3篇；修定行业标准1项。该项目的实施，将大幅提升我国日用细瓷品质，并解决日用耐热瓷锂质原料受制于人的卡脖子问题。本项目技术成果已分别在江西省康舒陶瓷股份有限公司和广西三环企业集团股份有限公司进行了规模化生产，经济社会效益显著。

提名等级：江西省科学技术进步奖一等奖

项目简介：

该项目属无机非金属材料科学技术领域。日用陶瓷是中国的“世界名片”，我国已连续30多年成为世界第一大日用陶瓷生产国和出口国，日用陶瓷是我国对外贸易经济的支柱产业之一。本项目针对我国日用陶瓷行业相比日本、英国、德国等发达国家严重落后的现状以及生产体系面临创新的迫切需要，历时16年，在日用细瓷和日用耐热瓷制备技术方面取得一系列重大创新发明和技术突破。

1、日用细瓷制备技术方面：获得“高性能日用细瓷”、“中低温烧结精骨瓷”“膨胀系数小的透明无铅熔块釉”三项重大发明，取得“用于等静压成型陶瓷坯体的施釉工艺方法”一项技术突破。本技术解决了高性能日用细瓷制备工艺的世界性难题，奠定了我国在该领域的国际地位。

2、日用耐热瓷制备技术面：获得“中温烧结堇青石质耐热瓷”和“低膨胀堇青石微晶釉”两项技术创新，克服了堇青石质耐热瓷合成温度高和烧成范围窄的缺陷，从根本上解决了我国传统日用耐热瓷锂质原料主要依赖国外进口，受制于人的卡脖子问题。

该项目共获得授权发明专利6项，其中5项国家发明专利及1项英国发明专利，发表学术论文3篇，修订行业标准1项。

通过产学研合作，该成果已在江西省康舒陶瓷股份有限公司和广西三环企业集团股份有限公司进行了规模化生产，近三年新增产值超过10亿元，新增利润1.5亿元。本项目解决了制约日用陶瓷行业发展的关键、共性技术难题，打破了国外对高端日用细瓷市场的垄断，解决了我国传统日用耐热瓷行业锂质原料受制于人的卡脖子问题，为建设“陶瓷强国”提供了重要的材料支撑，代表着日用陶瓷制备技术发展方向，推动了我国日用瓷行业的技术进步。

主要知识产权和标准规范目录：

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种高性能日用细瓷及其生产方法 | 中国 | ZL200910186077.1 | 2012.06.27 | 983248（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，包镇红，谭训彦，苗立锋，虞澎澎，刘健敏 | 否 | 是 |
| 2 | 发明专利 | A bone china sintered at intermediate temperature and its production method | 英国 | GB2494568 | 2017.08.02 | GB2494568（英国知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，苗立锋，包镇红，谭训彦，虞澎澎，刘健敏，朱庆霞 | 否 | 是 |
| 3 | 发明专利 | 一种膨胀系数小的透明无铅熔块釉及其其制备方法 | 中国 | ZL200910186524.3 | 2012.02.01 | 906498（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，包镇红，苗立锋，谭训彦，虞澎澎，刘健敏 | 否 | 是 |
| 4 | 发明专利 | 一种中温烧结堇青石质耐热瓷及其制备方法 | 中国 | ZL201410034723.3 | 2015.10.21 | 1821285（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，包镇红，虞澎澎，苗立锋，刘健敏 | 否 | 是 |
| 5 | 发明专利 | 一种无色透明堇青石微晶玻璃及其制备方法 | 中国 | ZL 202010144220.7 | 2021.09.24 | 4696328（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷大学 | 包镇红，江伟辉，苗立锋，梁健，罗薇，刘健敏，梁健，劳新斌，吴倩，徐贵荣 | 是 | 是 |
| 6 | 发明专利 | 一种用于等静压成型陶瓷坯体的施釉工艺方法 | 中国 | ZL200810107108.5 | 2011.10.05 | 850553（国家知识产权局） | 景德镇陶瓷学院 | 江伟辉，谭训彦，包镇红，顾幸勇，刘健敏，苗立锋 | 否 | 是 |
| 7 | 论文 | MgO/Al2O3 比对MgO-Al2O3-SiO2系统玻璃分相与析晶的影响 | 中国 | 2018，,3（12）:4253-4257 | 2018.12 | 材料导报 | 景德镇陶瓷大学 | 包镇红，江伟辉，苗立锋，罗薇 | 是 | 是 |
| 8 | 论文 | Effect of B2O3 on the crystallization, structure and properties of MgO–Al2O3–SiO2 glass-ceramics | 英国 | 20219（45）:24750-24756 | 2019.08 | Ceramics International | 景德镇陶瓷大学 | 罗薇，包镇红（通讯），江伟辉，刘健敏，冯果，徐彦乔，汤惠东，王涛 | 是 | 是 |
| 9 | 论文 | 低Li2O掺量对R2O-MgO-Al2O3-SiO2系釉结构和性能的影响（英文） | 中国 | 2023,44(04):679-687 | 2023.08.24 | 陶瓷学报 | 景德镇陶瓷大学 | 余君玲;包镇红（通讯）;苗立锋;王涛;江峰;刘健敏 | 是 | 是 |
| 10 | 行业标准 | 陶瓷材料平均线热膨胀系数测定方法 | 中国 | QB/T 1321-2012 | 2012.12.28 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 景德镇陶瓷学院 | 谭训彦，江伟辉 | 否 | 是 |

主要完成人情况：

| 公示 姓名 | 排名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包镇红 | 1 | 教师 | 副教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目负责人，参与“高性能日用细瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”六项创新技术研发和成果转化。 |
| 江峰 | 2 | 陶瓷材料工程研究所所长 | 副教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |
| 苗立锋 | 3 | 教师 | 正高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能日用细瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”六项创新技术研发和成果转化。 |
| 江伟辉 | 4 | 教师 | 教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能日用细瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”六项创新技术研发。 |
| 刘健敏 | 5 | 教师 | 教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能日用细瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”，“堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”六项技术技术创新和成果转化。 |
| 梁健 | 6 | 国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心副主任 | 正高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |
| 虞澎澎 | 7 | 教师 | 助理研究员 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能日用细瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”四项技术技术创新和成果转化。 |
| 谭训彦 | 8 | 教师 | 副教授 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与“高性能日用细瓷制备关键技术”，“中低温烧结精骨瓷关键技术”，“膨胀系数小的透明无铅熔块釉制备技术”，“等静压成型日用瓷施釉技术”，“堇青石质耐热瓷制备关键技术”五项创新技术研发。 |
| 吴倩 | 9 | 教师 | 高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |
| 徐贵荣 | 10 | 教师 | 高级工程师 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 项目主要参与者，参与 “堇青石低膨胀微晶釉制备关键技术”创新技术研发和“高性能日用细瓷制备关键技术”成果转化。 |

主要完成单位情况：

第一完成单位,景德镇陶瓷大学，为本项目的实施提供了直接的平台支撑。