项目名称：高性能环保型系列颜色无机颜料制备关键技术及产业化

提名者：江西省教育厅

提名意见：

该项目研发了红、黄、黑等系列颜色高性能环保无机颜料制备关键技术，并实现产业化生产，相关产品已在陶瓷、搪瓷、玻璃、涂料和塑料等行业推广应用，市场认可度高。项目技术成熟，整体技术经两年以上较大规模的实施应用，产生了显著的经济效益和社会效益，为江西省经济建设、社会发展做出了重要贡献。

提名等级：江西省科学技术进步奖一等奖

项目简介：

该项目属于无机非金属材料技术领域。

环保型无机颜料正逐渐替代传统的含铅、镉等重金属的无机颜料和毒性有机颜料，在陶瓷、搪瓷、玻璃、涂料、塑料和油墨等领域应用广泛，市场前景广阔。本项目针对国内现有红、黄、黑等主要颜色无机颜料存在的瓶颈问题，研发了高性能铜铬黑、铋黄、钛黄、钛黑和包裹红等系列颜色环保复合无机颜料，并实现稳定产业化生产与应用。主要技术内容包括：（1）开发出系列色调超细铜铬黑颜料及其六价铬离子控制技术，颜料产品明度值L*≤18、Cr6+浓度低于50 ppm（远优于欧盟RoHS标准），避免传统的长时间水漂洗除Cr6+工艺，增强产品及其生产过程的环保性；（2）研发出离子掺杂和包覆改性铋黄颜料。通过改进液相共沉淀法合成工艺和优化掺杂离子及其含量，有效抑制BiVO4晶型转变，改善发色性能和热稳定性，获得鲜艳亮黄色的铋黄颜料（黄度值b*可达90左右），使铋黄颜料的耐热温度从≤300℃提高到900℃，有效拓展铋黄颜料的应用范围；（3）研发了环保型金红石型TiO2基黄、黑色超细颜料制备与呈色调控技术，通过多离子协同解决掺杂离子稳定固溶难题，颜料具有优异的热稳定性和耐酸碱腐蚀性能；（4）通过包裹合成技术创新研发出可满足陶瓷喷墨打印用的发色能力强、超细包裹黄和包裹红颜料，有效提高颜料包裹率，提升颜料产品及其生产过程的安全环保性。

相关技术获得授权发明专利10项、实用新型2项，发表研究论文9篇。已在江西金环颜料有限公司实现产业化生产，产品已在陶瓷、搪瓷、玻璃、涂料和塑料等行业获得大量应用，客户满意度高，已累计实现新增产值5.7亿元。项目成果打破了国外技术封锁和市场垄断，推动了我国环保无机颜料行业的技术进步和可持续发展，社会经济效益显著。

主要知识产权和标准规范等目录：

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种绿相亮黄色无机纳米颜料及其制备方法 | 中国 | ZL 201710157254.8 | 2018.12.04 | 3170586 | 景德镇陶瓷大学 | 张小珍，汪永清，江瑜华，常启兵，白明敏 | 是 | 是 |
| 2 | 发明专利 | 一种无机复合橙色颜料及其制备方法 | 中国 | ZL 201910968252.6 | 2021.11.26 | 4816419 | 景德镇陶瓷大学 | 张小珍，周小坚，刘华锋，江瑜华，陈仁华，陶锐，常启兵，汪永清 | 是 | 是 |
| 3 | 发明专利 | 一种金红石型黑色色料及其制备方法 | 中国 | ZL 202210708432 .2 | 2023.06.06 | 6026691 | 景德镇陶瓷大学、江西金环颜料有限公司 | 张小珍，周小坚，江瑜华，陈仁华，刘华锋，常启兵，汪永清 | 是 | 是 |
| 4 | 发明专利 | 一种铜铬黑颜料的制备方法及其制得的产品 | 中国 | ZL 201810365283.8 | 2020.05.05 | 3784379 | 景德镇陶瓷大学 | 白明敏，汪永清，常启兵，张小珍，洪毓鸿，陈仁华 | 否 | 是 |
| 5 | 发明专利 | 一种激光3D打印用高温黑色陶瓷颜料的制备方法 | 中国 | ZL 201610200947.6 | 2017.08.25 | 2592326 | 江西金环颜料有限公司 | 刘华锋，刘闰源，陈仁华 | 否 | 否 |
| 6 | 发明专利 | 一种耐高温耐酸型钒酸铋颜料的制备方法 | 中国 | ZL 201711246763.4 | 2020.05.26 | 3815106 | 江西金环颜料有限公司 | 刘华锋，高佩玉，刘伟，陈仁华，梁秋清 | 否 | 否 |
| 7 | 发明专利 | 一种陶瓷喷墨打印或陶瓷干混用硅酸锆包裹硫硒化镉颜料及其制备方 | 中国 | ZL201810093225.4 | 2020.02.14 | 3692579 | 江西金环颜料有限公司 | 刘闰源、陈仁华，梁秋清，张帅，王恒昌 | 否 | 否 |
| 8 | 发明专利 | 一种纳米氧化锆陶瓷用黑色颜料的制备方法 | 中国 | ZL 202111164258.1 | 2022.12.20 | 5658258 | 江西金环颜料有限公司 | 程兰兰，刘华锋，陈仁华，刘文明. 廖艳勤 | 否 | 否 |
| 9 | 论文 | Zn 掺杂量对纳米BiVO4黄色颜料性能的影响 | 中国 | 人工晶体学报，2019, 48(6): 1143-1149 | 2019.06.01 | / | 景德镇陶瓷大学、江西金环颜料有限公司 | 陶锐，张小珍*，刘华锋，江瑜华，潘桃，常启兵，汪永清，周健儿 | 是 | 是 |
| 10 | 论文 | Insight into the Effect of Counterions on the Chromatic Properties of Cr-Doped Rutile TiO2-Based Pigments | 中国 | Materials 2022, 15, 2049. | 2022.03.10 | / | 景德镇陶瓷大学、江西金环颜料有限公司、深圳海关 | 周小坚，张小珍*，邹春来，陈仁华，程兰兰，韩博涛，刘华锋* | 是 | 是 |

主要完成人情况：

张小珍，排名第1，教授，景德镇陶瓷大学，牵头制定项目总体技术方案，负责环保型黄、黑系列颜色复合氧化物颜料研发，参与包裹黄、包裹红颜料制备关键技术研究，并协助进行相关产品中试和生产试验。

刘华锋，排名第2，高级工程师，副总经理，江西金环颜料有限公司，参与黄、红、黑系列颜色无机颜料制备技术研究，组织进行相关产品中试、生产试验、生产线改造和生产工艺优化，组织开展产品产业化生产。

白明敏，排名第3，副教授，景德镇陶瓷大学，参与铜铬黑、铋黄颜料制备技术及其色调调控技术研究，并协助进行相关产品中试。

陈仁华，排名第4，高级工程师，研究所所长，江西金环颜料有限公司，负责环保型包裹黄、包裹红颜料制备关键技术研究，参与项目涉及的所有产品的中试和生产试验，

汪永清，排名第5，教授，院长，景德镇陶瓷大学，参与项目涉及的所有产品的制备技术研究和相关产品中试与生产试验。

刘闰源，排名第6，高级工程师，副总经理，江西金环颜料有限公司，参与环保型包裹黄、包裹红颜料制备关键技术研究，确定规模化生产实施方案，并协助进行生产线改造和组织产品产业化生产。

周小坚，排名第7，景德镇陶瓷大学，参与环保型黄、黑系列颜色复合氧化物颜料研发，并协助进行相关产品中试。

陶锐，排名第8，工程师，成果完成单位景德镇陶瓷大学，工作单位江西金环颜料有限公司，2017-2020年在景德镇陶瓷大学攻读硕士学位期间开始参与离子掺杂与包覆改性铋黄颜料制备关键技术研究，硕士毕业后，进入江西金环颜料有限公司工作，继续参与系列铋黄颜料产品的生产与应用推广。

程兰兰，排名第9，工程师，江西金环颜料有限公司，参与铜铬黑、钛黄、钛黑等颜料的制备与色调调控技术研究及其产品中试、生产试验等。

刘伟，排名第10，江西金环颜料有限公司，参与相关产品中试、生产试验，完善生产设备控制和优化生产工艺条件，并改进生产废水处理技术。

主要完成单位情况：

第一完成单位，景德镇陶瓷大学，牵头制定项目实施方案和具体技术路线，组织开展铜铬黑、离子掺杂和包覆改性铋黄、金红石型钛黄和钛黑等系列无机环保颜料研发，参与环保喷墨打印用包裹黄和包裹红颜料制备关键技术及生产废水处理技术研发；负责项目研发过程中部分原材料和产品的性能分析检测工作，指导改进技术方案和完善产品性能；协助公司进行产品中试和产业化试验，优化产业化生产条件与工艺路线；为企业培养技术研发人员，加强项目研发力量，并对企业工人和产品销售、售后人员进行技术培训。

第二完成单位，江西金环颜料有限公司，参与铜铬黑、离子掺杂和包覆改性铋黄、金红石型钛黄和钛黑、包裹红和包裹黄等系列无机环保颜料研发；牵头组织开展项目产品中试和产业化试验，并在此基础上，完善产品生产条件和工艺路线，实现产品稳定产业化生产；组织销售和售后团队，进行新产品应用推广。